РАЗДЕЛ 1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

1401 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ................................................................................................................................2

1402 ОБОРУДОВАНИЕ...........................................................................................................................................2

1403 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ................................................................................................................3

1404 ВЫНОС ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ДОРОГУ....................................................................................3

1405 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.........................................3

1406 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ..............................................................................................3

А ТЕРМОПЛАСТИК....................................................................................................................................................3

Б НАНЕСЕНИЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРО ШАРИКОВ....................................................................4

В СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ КНОПКИ..............................................................................................................................4

1407 ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ.................................................................................................................5

A РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ..............................................................................................................................5

I Ширина..............................................................................................................................................................5

II Расположение...................................................................................................................................................5

III Профиль...........................................................................................................................................................5

IV Прерывистые линии........................................................................................................................................5

V Линии на горизонтальных кривых..................................................................................................................5

Б СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДОРОЖНЫЕ КНОПКИ............................................................................................................5

1408 ЗАЩИТА ОТ ТРАНСПОРТА.........................................................................................................................5

1401 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дорожная разметка из светоотражающего материала выполняется в соответствии с ГОСТ

Р 51256-99 (СТ СЭВ-5864-87) и из термопластика в соответствии с ГОСТ 23457-86.

Дорожная разметка включает в себя:

- i Буквы, цифры, символы, линии из белого светоотражающего термопластика,

- ii Светоотражающие дорожные кнопки для усиления центральной линии и краевой разметки проезжей части.

Места установки, расположение, форма и размеры должны быть такими, как показано на чертежах или по указанию Инженера.

Материалы должны соответствовать Разделу 200 данных Спецификаций и должны храниться и подготавливаться в соответствии с указаниями производителя. Светоотражающие дорожные кнопки необходимо хранить при контролируемой температуре окружающей среды, исключающей появление конденсата.

1402 ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование включает в себя:

- i механическую метлу для очистки поверхности дороги,

- ii механизированный аппарат для нанесения дорожной разметки с неотъемлемым механизированным распылителем стеклянных микро шариков,

- iii дополнительные приборы с ручным управлением, необходимые для завершения работы.

Дорожная разметка и нанесение на поверхность дороги стеклянных микро шариков должно проводиться механизированным способом, при условии того, что, в исключительных случаях Подрядчик может попросить, а Инженер может разрешить, чтобы дорожная разметка наносилась вручную.

Техника для нанесения дорожной разметки должна быть способна наносить разметку не менее двух линий одновременно и должна наносить материалы дорожной разметки в однородном количестве нанесения и толщины. Техника должна иметь способность наносить линии, имеющие одинаковую ширину в пределах указанных допустимых отклонений с четкими краями и не проявлять текучести, расплывания или разбрызгивания.

Машины для нанесения дорожной разметки должны иметь способность настраиваться на нанесение линий различной ширины и иметь минимальную рабочую скорость 5 км/ч.

Оборудование должно иметь способность механического выдавливания горячего термопластика для производства линии шириной от 4 до 6 мм. Толщина краски должна быть 3.0 ± 0.5 мм на главной дороге и 5.0 ±1.0 мм на примыканиях и пересечениях (линии, стрелки, буквы, символы). Подрядчик должен провести испытания на строительной площадке для того, чтобы продемонстрировать качественную работу своего оборудования Инженеру.

Буквы, цифры и символы необходимо наносить на поверхность дороги с помощью трафаретов.

1403 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Дорожная разметка должна наноситься на битумные поверхности только после того, как пройдет достаточное количество времени, необходимое для испарения летучих соединений, содержащихся в битуме.

Поверхности, на которые необходимо нанести разметку, должны быть тщательно очищены с помощью воды, щетки или сжатого воздуха как требуется. Перед началом нанесения дорожной разметки, поверхность дороги должна быть очищена и высушена, и необходимо полностью избавиться от грунта, пыли, смазочных веществ, нефтепродуктов и других посторонних материалов.

1404 ВЫНОС ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ДОРОГУ

Разметка термопластиком должна наноситься посредством точек белой краски диаметром 10 мм. Точки краски должны наноситься с такой частотой, которая бы гарантировала, что дорожная разметка выполняется точно, и что расстояние между ней не превышает 1,5 м; и таким образом, что не остается никаких видимых точек краски на асфальтированной поверхности после нанесения прерывистых белых линий.

Точки начала и конца различных типов линий должны быть указаны на дороге. Места расположения и контуры другой разметки должны наноситься мелом на поверхности дороги. Светоотражающие дорожные кнопки не должны устанавливаться поверх продольных или поперечных стыков покрытия. Вынос дорожной разметки должен быть проверен и одобрен Инженером до нанесения разметки.

1405 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Подрядчик должен временно приостановить работы по нанесению дорожной разметки, в случае если:

- i поверхность дороги влажная,

- ii относительная влажность превышает 80%,

- iii температура окружающей среды составляет менее 10°С,

- iv скорость ветра такова, что, по мнению Инженера, по всей видимости, она негативно повлияет на проведение работ по нанесению дорожной разметки.

1406 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

А ТЕРМОПЛАСТИК

До того, как машины для нанесения дорожной разметки, будут использованы для нанесения разметки на постоянные Работы, Подрядчик должен провести испытания на строительной площадке для того, чтобы продемонстрировать, для получения ободрения Инженера, на подходящем участке, который не входит в постоянные Работы, что такие машины способны работать в соответствии с данными Спецификациями. Если потребуется корректировка, Подрядчик должен провести такие дальнейшие испытания и регулировку на строительной площадке, которые необходимы для того, чтобы оборудование было правильно отрегулировано, и чтобы проведенные испытания на строительной площадке были одобрены. После проведения испытаний на строительной площадке, только получившее одобрение

1403 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Дорожная разметка должна наноситься на битумные поверхности только после того, как пройдет достаточное количество времени, необходимое для испарения летучих соединений, содержащихся в битуме.

Поверхности, на которые необходимо нанести разметку, должны быть тщательно очищены с помощью воды, щетки или сжатого воздуха как требуется. Перед началом нанесения дорожной разметки, поверхность дороги должна быть очищена и высушена, и необходимо полностью избавиться от грунта, пыли, смазочных веществ, нефтепродуктов и других посторонних материалов.

1404 ВЫНОС ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ДОРОГУ

Разметка термопластиком должна наноситься посредством точек белой краски диаметром 10 мм. Точки краски должны наноситься с такой частотой, которая бы гарантировала, что дорожная разметка выполняется точно, и что расстояние между ней не превышает 1,5 м; и таким образом, что не остается никаких видимых точек краски на асфальтированной поверхности после нанесения прерывистых белых линий.

Точки начала и конца различных типов линий должны быть указаны на дороге. Места расположения и контуры другой разметки должны наноситься мелом на поверхности дороги. Светоотражающие дорожные кнопки не должны устанавливаться поверх продольных или поперечных стыков покрытия. Вынос дорожной разметки должен быть проверен и одобрен Инженером до нанесения разметки.

1405 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Подрядчик должен временно приостановить работы по нанесению дорожной разметки, в случае если:

- i поверхность дороги влажная,

- ii относительная влажность превышает 80%,

- iii температура окружающей среды составляет менее 10°С,

- iv скорость ветра такова, что, по мнению Инженера, по всей видимости, она негативно повлияет на проведение работ по нанесению дорожной разметки.

1406 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

А ТЕРМОПЛАСТИК

До того, как машины для нанесения дорожной разметки, будут использованы для нанесения разметки на постоянные Работы, Подрядчик должен провести испытания на строительной площадке для того, чтобы продемонстрировать, для получения ободрения Инженера, на подходящем участке, который не входит в постоянные Работы, что такие машины способны работать в соответствии с данными Спецификациями. Если потребуется корректировка, Подрядчик должен провести такие дальнейшие испытания и регулировку на строительной площадке, которые необходимы для того, чтобы оборудование было правильно отрегулировано, и чтобы проведенные испытания на строительной площадке были одобрены. После проведения испытаний на строительной площадке, только получившее одобрение

1407 ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Дорожная разметка должна наноситься в пределах следующих допустимых

отклонений:

A РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКОМ

I Ширина

Ширина линий и другой разметки не должна отклоняться от указываемой ширины больше, чем на 5%.

II Расположение

Расположение букв, цифр, символов или линий не должно отклоняться оттого, что показано на Чертежах больше, чем на 20 мм в любом направлении.

III Профиль

Профиль любого края линии, параллельной центральной линии дороги, не должен отклоняться от того, что показано на Чертежах, более чем на 10 мм на 15 метрах.

IV Прерывистые линии

Длина сегментов прерывистой линии, параллельной центральной линии дороги, не должна отклоняться от того, что показано на Чертежах, более чем на 150 мм.

V Линии на горизонтальных кривых

Как прерывистые, так и сплошные линии на горизонтальных кривых нельзя размечать как хорды, они должны размечаться, повторяя правильную дугу, не отклоняясь от нее более, чем на 20 мм.

Б СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ДОРОЖНЫЕ КНОПКИ

Светоотражающие дорожные кнопки должны быть в пределах + 20мм требуемого продольного положения и + 5мм от требуемого бокового положения.

1408 ЗАЩИТА ОТ ТРАНСПОРТА

Свеженанесенную дорожную разметку необходимо защищать от воздействия

транспорта до тех пор, пока термопластик и клеящее вещество дорожных кнопок

достаточно не затвердеет. Подрядчик должен предоставить, установить и удалить

такие предупреждающие знаки, барьеры, уголки, границы или другие защитные

меры, какие могут потребоваться..