РАЗДЕЛ 300 ВЫНОС В НАТУРУ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

301 ВЫНОС В НАТУРУ............................................................................................................................................2

A ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ..............................................................................................................................................2

Б ИЗЫСКАНИЯ, ВЫНОС В НАТУРУ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ПРИВЯЗКИ ДО НАЧАЛА РАБОТ........................................2

В ЧЕРТЕЖИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА...................................................................................................3

302 ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ....................................................................................................................3

A План трассы......................................................................................................................................................3

Б ТОЛЩИНА СЛОЕВ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД.........................................................................................................................4

В ОТМЕТКИ ПОВЕРХНОСТИ И СЛОЕВ ПОКРЫТИЯ.......................................................................................................4

С РОВНОСТЬ...............................................................................................................................................................4

Д ОБОЧИНЫ................................................................................................................................................................5

Е ОТКОСЫ НАСЫПИ....................................................................................................................................................5

Ж ШИРИНА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА............................................................................................................................5

З БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.......................................................................................................................................5

И ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ.......................................................................................6

303 ИСПРАВЛЕНИЕ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

A ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ................................................................................................................................................6

Б РАБОЧИЙ СЛОЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 300 ММ .................................................................................6

В ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ И ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ..........................................................................................7

Г СЛОЙ ИЗ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....................................................................................................7

- 301 ВЫНОС В НАТУРУ

  - A ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- До начала строительства Подрядчик устанавливает первичные точки закрепления трассы, к которым относятся вехи и точки горизонтального контроля, увязанные с системой триангуляции Казахстана и системой географических координат. Эти постоянные контрольные точки должны быть прочно закреплены вдоль дороги с интервалами не более 2 км, и каждая такая контрольная точка должна быть видимой со всех сторон. Затем Подрядчик устанавливает вторичные вехи и горизонтальные контрольные точки, четко соответствующие первичным точкам привязки, которые показывают полосу отвода дороги, с интервалами не более 250 м. Если нет возможности их привязки к государственной системе триангуляции, Подрядчик осуществляет закрытый траверс.

Все такие точки привязки, вехи и горизонтальные контрольные точки должны быть такого типа, чтобы они устраивали Инженера, и должны содержаться Подрядчиков в надлежащем виде до выдачи сертификата о приеме-передаче в соответствии с Условиями Контракта. Подрядчик должен предоставить Инженеру схему расположения, отметки и координаты всех точек привязки, вех и горизонтальных контрольных точек и обеспечивает, чтобы Инженеру постоянно предоставлялась свежая информация по изысканиям.

Подрядчик не удаляет, не повреждает, не меняет и не разрушает столбики, ограничивающие участок, или государственные точки триангуляции для исследований. Если Подрядчик считает, что какой-либо из столбиков может быть нарушен Работами, он должен уведомить об этом Инженера, который должен предпринять все необходимые меры с соответствующими официальными органами по удалению или перемещению столбика. Если Подрядчик удалит или повредит какой-либо столбик без предварительного разрешения Инженера, Подрядчик несет ответственность за возмещение полной стоимости его замены и за возмещение задержек по программе Подрядчика.

Б ИЗЫСКАНИЯ, ВЫНОС В НАТУРУ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ПРИВЯЗКИ ДО НАЧАЛА РАБОТ

Подрядчик несет ответственность за правильный и должный вынос трассы в натуру в соответствии с координатами, отметками и точками привязки, представленными Инженером или указанными на чертежах, а также для правильности плана, отметок, уровня, размеров и профиля всех частей Работ.

Используя имеющуюся проектную информацию, Подрядчик несет ответственность за организацию совместно с Инженером комбинированного обследования существующих отметок земли для съемки поперечников и продольного профиля до начала Работ и нарушения существующей дороги.

Подрядчик должен подготовить и представить следующие рабочие/промежуточные/ производственные чертежи и описания реконструкции дороги и других Работ на одобрение Инженеру до начала Работ:

a) Продольные профили в отметках, точки привязки, поперечные сечения и проектные решения по реконструкции, показанные на чертежах.

б) поперечные сечения с интервалом в 20 м с указанием существующих и предлагаемых отметок.

в) поперечные сечения и продольный профиль должны быть составлены в компьютерной программе. Подрядчик должен представить Инженеру шесть (6) копий чертежей и все последующие версии вместе с электронными копиями.

После завершения расчистки участка и выноса в натуру Подрядчик должен провести изыскания всех существующих мостов, подлежащих замене, и подтвердить детали выноса в натуру заменяемых мостов с Инженером.

Подрядчик должен провести изыскания и представить рабочие/промежуточные /производственные чертежи всех мостов, подлежащих реабилитации, ремонту и реконструкции, до начала работ на мостах. Изыскания должны зафиксировать габариты и точки привязки верхней и нижней части конструкции моста, а также расположение и габариты вспомогательных элементов, в том числе перильных ограждений, транспортных ограждений и коммуникаций. В составе изыскания Подрядчик должен произвести выемку за устоями, как укажет Инженер, чтобы подтвердить данные по конструкции существующих шкафных стенок. В ходе изысканий также должна быть зафиксирована высота, откосы и другие необходимые данные по насыпи и уклонам на мосту. Также фиксируется профиль, точки привязки и другие необходимые данные по руслу реки и других препятствий, пересекаемых мостом. Данные изыскания должны быть зафиксированы на чертежах, которые должны включать планы со всеми габаритами, уклоны и участки в необходимом масштабе, включая ведомость армирования. Чертежи по результатам изысканий по мостам должна быть представлена Инженеру на одобрение вместе с изысканиями и указанием местоположения дефектов, которые должны быть устранены в соответствии со спецификацией по ремонту бетона, Раздел 1100.

Подрядчик должен провести изыскания и представить рабочие чертежи по каждой существующей водопропускной трубе, подлежащей реабилитации и/или удлинению, до начала работ на трубе. Изыскания должны включать съемку поперечников и продольного профиля с указанием внутренних точек приязки трубы, укрепленных откосов и примыкающих водотоков; габаритов трубы, оголовков и откосных крыльев; соответствующие уровни и размеры для покрытия и насыпи дороги, а также положение дополнительных конструкций или обстановки возле дороги. Чертежи по результатам обследований должны быть представлены на одобрение Инженеру.

- B ЧЕРТЕЖИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Во время строительства Подрядчик должен вести тщательную запись всех отклонений в отношении того, как фактически построен объект по сравнению с тем, что указано в Контрактных чертежах. После завершения работ Подрядчик должен представить Заказчику как на твердом носителе, так и в электронном виде, таких же размеров, как и Контрактные чертежи и согласованного масштаба чертежи, показывающие как построен объект.

- 302 ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

  - A ПЛАН ТРАССЫ

Осевая линия поверхности дорожного покрытия после строительства и отклонение от нее должно быть в пределах ± 10 мм.

Б ТОЛЩИНА СЛОЕВ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Средняя толщина любого слоя покрытия, измеренная в пяти точках на любых 100 метрах длины, не должна быть менее 100% и более 120% толщины, указанной в инструкциях Инженера. Кроме того, толщина любого слоя покрытия, измеренная в любой точке должна быть не менее 95% и не более 125% толщины, указанной в инструкциях Инженера.

Сочетание допустимых отклонений по толщине и уровню различных слоев покрытия не должно привести к сокращению толщины покрытия, не включая подстилающий слой, более чем на 15 мм от указанной толщины, и битумного слоя не более, чем на 5 мм от указанного.

  - B ОТМЕТКИ ПОВЕРХНОСТИ И СЛОЕВ ПОКРЫТИЯ

- Отметки, измеренные в любой точке покрытия завершенного слоя или уровень конструкций, высчитанный на основании соответствующего уровня, рассчитанного по Чертежу, не должен иметь отклонение больше, чем указано в Таблице 3 - 1.

Для проверки соответствия Таблице 3-1, измерения уровня поверхности производятся в точках, которые выбираются Инженером с центром в 10 метров вдоль и 1,5 м поперек осевой линии дороги. В районах примыканий соответствующая точка для проверки высотных отметок определяется Инженером.

Г РОВНОСТЬ

Ровность готового слоя покрытия или конструкции испытывается в точках, указанных Инженером, при помощи стальной 3 м рейки, помещенной параллельно или перпендикулярно осевой линии дороги. Максимальное значение просвета под рейкой должно быть таким, как указано в Таблице 3 - 1.

Кроме того, продольный уклон или поперечный уклон не должны отклоняться от того, которое указано на Чертеже, более, чем допустимое отклонение, указанное в Таблице 3-1.

Таблица 3 – 1 Допустимые отклонения для уровня конструкции или слоев

дорожной одежды

| Слой | Максимальное отклонение от уровня пов-сти | Максимальная величина просвета под 3-метровой рейкой | Максимальное отклонение от продольного или поперечного уклона |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхний слой а/б покрытия | + 6 мм | 4 мм | ± 0,25% |
| Нижний слой а/б покрытия | ± 6 мм | 6 мм | ± 0,25% |
| Основание | + 10 мм/ - 15 мм | 10 мм | ± 0,25% |
| Подстилающий слой и обочины | от +10мм до -30мм | 15 мм | ± 0,50% |
| Поверхность конструкции | от +10мм до -30мм | 20 мм | ± 0,50% |

Показатели ровности готового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия во время испытаний устройством для измерения ровности дороги (толчкомером или его эквивалентом) должны соответствовать IRI (международному индексу ровности) и быть не более приведенных ниже показателей:

Средний показатель на участке протяженностью 400 м меньше или равный 1,0

Максимальный показатель на участке в 25 м меньше или равный 1,5

(Не более 2 показателей на 200 метров)

Все кочки и понижения, превышающие указанные допустимые отклонения, должны быть устранены посредством удаления дефектного участка и замена его новым материалом, как укажет Инженер, за счет Подрядчика.

Д ОБОЧИНЫ

Укрепленные обочины должны быть построены по тем же требованиям толщины, отметок и ровности поверхности, которые применяются для примыкающих к обочинам слоев покрытия.

Е ОТКОСЫ НАСЫПИ

Для откоса выемки и насыпи в окончательном уплотнении разрешается отклонение + 0,25. Это значит, что если указанный уклон составляет 1:2(1 вертикально и 2 горизонтально), то допустимые уклоны не должны быть круче 1:2 или положе 1:2,25.

Ж ШИРИНА НАСЫПИ

Ширина насыпи, измеренная как горизонтальное расстояние между осевой линией дороги и бровкой насыпи, должна быть не меньше той, которая указана на Чертежах или не больше указанной на Чертежах + 200 мм.

З БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Бетонные элементы для фундаментов строятся с допустимым отклонением, указанным в Таблице 3-2.

| Наименование | Отклонение |
| --- | --- |
| Отклонение от указанных размеров поперечного сечения | + 10 мм, - 5 мм |
| Неправильное размещение по сравнению с указанным в плане | 10 мм |
| Отклонение от указанного уровня верхних поверхностей | ± 10мм |
| Отклонение от указанного уровня в плане | ± 5 мм |
| Отклонение от отвеса по всей высоте | 10 мм |
| Допустимый просвет под 3-метровой рейкой на поверхности | 3 мм |
| Допустимый просвет под 3-метровой рейкой для других поверхностей | 5 мм |

Бетонные элементы для надфундаментальной части строятся при допустимых отклонениях, установленных в Таблице 3-3.

Таблица 3-3 Допустимые отклонения для бетонных элементов надфундаментальной части

| Категория | Отклонение |
| --- | --- |
| Отклонение от указанной толщины плит, прямоугольных плит и Т-образных балок | + 10мм, -5 мм |
| Отклонение от указанной толщины стенки балки | + 10 мм, -5 мм |
| Отклонение от указанной общей толщины или ширины | ± 5 мм |
| Отклонение от указанной общей длины и длины между опорами | ± 10 мм |
| Допустимый просвет под 3-метровой рейкой или шаблоном | 5 мм |

И ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Если не приказано иное, показатели, указанные в данных спецификациях, являются минимальными или ограничивающими показателями, и работа может считаться удовлетворительной, если все испытания, проведенные с частотой, указанной в Плане контроля качества по проекту или в данном разделе спецификаций, должны быть как минимум равны тем, которые указаны в соответствующем разделе.

- 303 ИСПРАВЛЕНИЕ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

Если какое-либо допустимое отклонение, указанное в данном Разделе Спецификаций, превышено, Подрядчик определяет полностью ту территорию, которая находится за такими пределами, и исправляет дорожное покрытие, земляные работы или уровни конструкций, таким образом, как это описано ниже. Минимальная площадь, которая должна быть исправлена, составляет 3 м в ширину и 30 м в длину.

- A ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

В тех местах, где откос насыпи более пологий, чем указано или ширина насыпи больше указанной ширины, насыпь приводится к указанному откосу или ширине. Если откос насыпи круче, чем указано, или ширина ее уже указанной, Подрядчик делает откос более пологим, укладывает и уплотняет материал и приводит откос полностью в соответствие со всеми требованиями Раздела 500 данных Спецификаций.

Если результаты контрольных испытаний качества строительства не соответствуют данным Спецификациям, слой переделывается на полную глубину таким образом, чтобы достичь соответствия. Площадь, которая подлежит переработке, должна составлять весь участок, представленный на одобрение или, по усмотрению Инженера, длина ее составляет не менее 50 м в каждую сторону от места, где обнаружено несоответствие, по всей ширине участка.

Б РАБОЧИЙ СЛОЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 300 ММ

Если уровень или ширина не укладываются в допустимые пределы отклонений, данный слой перерабатывается на полную глубину и приводится в соответствие с требованиями данных Спецификаций. Площадь повторной переработки составляет не менее 30 м в длину и 3 м в ширину, или такая площадь определяется Инженером.

Если результаты контрольных испытаний качества строительства не соответствуют данным Спецификациям, слой переделывается на полную глубину таким образом, чтобы достичь соответствия. Площадь, которая подлежит переработке, должна составлять весь участок, представленный на одобрение или, по усмотрению Инженера, длина ее составляет не менее 50 м в каждую сторону от места, где обнаружено несоответствие, по всей ширине участка.

- B ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ И ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ

Щебеночное Основание и подстилающий слой состоят из природного, дробленого или измельченного гравия или камня. Если уровень или ширина не укладываются в допустимые пределы отклонений, данный слой удаляется из покрытия на полную глубину и заменяется с целью соответствия с требованиями данных Спецификаций. Площадь повторной переработки составляет не менее 30 м в длину и 3 м в ширину, или такая площадь определяется Инженером.

Если результаты контрольных испытаний качества строительства не соответствуют данным Спецификациям или очевидны другие дефекты, Инженер может потребовать, чтобы Подрядчик определил объем нарушений за свой счет. Слой переделывается на полную глубину таким образом, чтобы достичь соответствия. Площадь, которая подлежит переработке, должна быть не менее 30м в длину и 3 м в ширину с обеих сторон расположения дефектного участка или иметь площадь, указанную Инженером.

Г СЛОЙ ИЗ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

В случае, если допустимые пределы отклонений, указанные в данном разделе Спецификаций, превышены таким образом, что толщина слоя слишком маленькая, Подрядчик удаляет данный слой на полную глубину и заменяет его вновь уложенным материалом и уплотняется до приведения его в соответствие с требованиями данных Спецификаций. Площадь повторной переработки составляет не менее 30 м в длину и 3 м в ширину, или такая площадь определяется Инженером. Материал укладывается за одну операцию. Если допустимое отклонение превышено таким образом, что толщина слоя слишком большая, Подрядчик должен удалить лишний материал путем фрезерования, с использованием оборудования и операций, одобренных Инженером.

Если результаты контрольных испытаний качества строительства не соответствуют данным Спецификациям, слой переделывается на полную толщину таким образом, чтобы достичь соответствия. Площадь, которая подлежит переработке, должна составлять весь участок, представленный на одобрение или, по усмотрению Инженера, длина ее составляет не менее 50 м в каждую сторону от места, где обнаружено несоответствие, по всей ширине участка.