РАЗДЕЛ 200 - МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

| 201 | ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА ……………………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 202 | ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ …………………………………………………... | 3 |
| 203 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРА ………………………………………………………………………… | 3 |
| 204 | ОДОБРЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТАВОК ……………………………………………………………. | 3 |
| 205 | ПРИЕМЛЕМЫЕ СТАНДАРТЫ МАТЕРИАЛОВ ……………………………………………………..... | 4 |
| 206 | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ………………………………………………………………………………..... | 4 |
| 207 | ГРУНТЫ ……………………………………………………………………………………………………. | 4 |
| 208 | КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ……………………………………………………………………………… | 4 |
| А | Щебень и гравий из плотных горных пород …………………………………..... | 4 |
| Б | Песок ………………………………………………………………………………………… | 5 |
| в | Смеси песчано – гравийные ………………………………………………………….. | 5 |
| г | Смеси щебеночно – гравийные для автомобильной дороги и аэродромов ……………………………………………..…………………………………. | 5 |
| 209 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН …………………………………………… | 6 |
| 210 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ …………………………………………………….... | 6 |
| 211 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ ……………………………………………………… | 6 |
| 212 | ЭМУЛЬСИИ БИТУМНЫЕ ДОРОЖНЫЕ …………………………………………………………........ | 6 |
| 213 | ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ………………………… | 7 |
| 214 | ЦЕМЕНТЫ ………………………………………………………………………………………………... | 7 |
| 215 | БЕТОНЫ ………………………………………………………………………………………………….. | 7 |
| 216 | АРМАТУРА ………………………………………………………………………………………………… | 8 |
| 217 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРУБЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ………………………………………………………. | 8 |
| 218 | МОСТЫ …………………………………………………………………………………………………..... | 9 |
| 219 | ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА ……………………………………………………………………………….. | 11 |
| 220 | ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ …………………………………………………………………………………….. | 11 |
| 221 | КРАЕВЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ, КИЛОМЕТРОВЫЕ СТОЛБЫ и ОГРАЖДЕНИЯ ………………………………………………………………………………………… ограждения | 12 |
| 222 | ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯМ …. | 13 |
| а | Лабораторные испытания ………………………………………………………… | 13 |
| Б | Испытания на строительной площадке ……………………………………... | 13 |
| 223 | КОНтроль качества земляных работ, устройства дорожной одежды и обратной засыпки при строительстве искусственных сооружений | 15 |
| 224 | периодичность испытаний ………………………………………………………………... | 15 |
| A | Калибровка испытательного оборудования для определения ядерной плотности радиоизотопным методом ………...………………………………… | 15 |
| Б | Требования к частотности проведения испытаний ..…………………. | 18 |

# ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА

Данный Раздел охватывает тип, частотность и методы испытаний, которые требуется провести для отбора и контроля качества материалов, а также для контроля труда и для полевых испытаний и испытаний с целью контроля за строительством.

# ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

Подрядчик обеспечивает, использует и содержит лабораторию на Строительной площадке в течение всего периода выполнения Работ и до тех пор, пока не будет выдан Акт приема-передачи на все Работы.

Подрядчик предоставляет компетентный персонал и необходимое оборудование для отбора проб и всех испытаний, которые могут потребоваться для осуществления и контроля качества материалов и  контроля работ, а также для полевых испытаний  в ходе строительства в соответствии с данными спецификациями. Частота проведения испытаний Подрядчиком соответствует его Плану контроля качества по проекту и обычно составляет не менее, чем предусмотрено инструкциями, установленными в данном Разделе спецификаций, если иное не согласовано Инженером.

Подрядчик проводит испытания по всем материалам, которые используются для выполнения Работ, для всех работ, представленных на одобрение перед оплатой, или по всем завершенным работам. Подрядчик предоставляет Инженеру копии результатов таких испытаний до передачи материалов и работ на одобрение Инженеру.

В определенных обстоятельствах испытания могут проводиться на месте производства или могут потребоваться для проведения в других независимых испытательных лабораториях. Во всех таких случаях Подрядчик предоставляет данные по испытаниям в той форме, в которой они были представлены ему.

Инженеру разрешен неограниченный доступ к операциям отбора проб Подрядчиком, к испытательным помещениям, оборудованию и записям о результатах испытаний. Инженер имеет право присутствовать при проведении всех испытаний и может приказать провести дополнительные испытания, кроме тех, которые предусмотрены Планом Подрядчика по контролю качества по проекту, в том числе  непосредственные испытания материалов на месте их производства.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРА

Подрядчик предоставляет всю необходимую помощь, рабочую силу и транспорт, чтобы Инженер мог провести самостоятельный отбор проб, полевые испытания и лабораторные испытания в независимой лаборатории Инженера за пределами строительной площадки.

# ОДОБРЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТАВОК

Прежде чем разместить заказ на поставку материалов и конструкций для использования их в Работах, Подрядчик предоставляет Инженеру наименования фирм, в которых он предлагает получить такие материалы и конструкции, а также описание материалов и конструкций, их происхождения, спецификации производителя, качество, вес, прочность и все остальные необходимые данные. Подрядчик предоставляет Инженеру образцы таких материалов и конструкций и, если необходимо, прилагает сертификаты производителей

по результатам последних испытаний. Если Подрядчик предлагает альтернативные материалы, чем те, которые указаны по Контракту, Подрядчик должен показать к удовлетворению Инженера, что предлагаемые альтернативы, по меньшей мере, эквивалентны указанным в контракте, включая сравнительные испытания и исследования.

Материалы и конструкции могут быть использованы в Работах как только каждый отдельный источник будет одобрен в соответствии с вышеуказанным, но Подрядчик предоставляет результаты дополнительных испытаний в ходе выполнения Работ, если того потребует Инженер, чтобы показать постоянное соответствие с требованиями контракта.

# ПРИЕМЛЕМЫЕ СТАНДАРТЫ МАТЕРИАЛОВ

Все материалы, используемые в Работах или для их выполнения должны соответствовать данным спецификациям и должны быть приемлемыми для Инженера. Если предусмотрено, то материалы должны соответствовать указанным Стандартным спецификациям или одобренным альтернативным Стандартным спецификациям в соответствии с требованиями Разделу 100 данных спецификаций.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические спецификации соответствуют Сборнику типовых технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог, утвержденных приказом Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 25 декабря 2003 года и Стандартам Республики Казахстан.

# ГРУНТЫ

Требования к грунтам и методы их испытаний представлены ниже.

| Влажность | ГОСТ 5180-84 |
| --- | --- |
| Граница текучести | ГОСТ 5180-84 |
| Граница раскатывания | ГОСТ 5180-84 |
| Плотность грунта | ГОСТ 5180-84,п.б |
| Плотность сухого грунта | ГОСТ 5180-84,п.9 |
| Плотность частиц грунта | ГОСТ 5180-84 |
| Гранулометрический состав | ГОСТ 12536-79,п.2 |
| Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2002 |

# каменные материалы

Требования к каменным материалам и методы их испытаний представлены ниже.

A	Щебень и гравий из плотных горных пород

| Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- |
| Содержание дробленных зерен Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 |
| Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97* п.4.12 |
| Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 |
| Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 |
| Пустотность | ГОСТ 8269.0-97 |
| Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 |
| Влажность | ГОСТ 8269.0-97 |
| Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 |
| Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8269.0-97 |
| Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 |
| Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 |

Б	Песок

| Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- |
| Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 |
| Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 |
| Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8269.0-97 |
| Влажность | ГОСТ 8269.0-97 |

В	Смеси песчано-гравийные

| Зерновой состав смеси | ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- |
| Для гравия: Прочность (дробимость) Содержание зерен слабых пород Морозостойкость (минус 18 +2) о С Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ8269.0-97 п.4.12.1 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 |
| Для песка: Зерновой состав Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88* ГОСТ 8735-88* ГОСТ 8735-88* |

Г		Смеси щебеночно-гравийные для автомобильных дорог и аэродромов

| Зерновой состав щебня и смесей | ГОСТ 8269.0-97* |
| --- | --- |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, глины в комках | ГОСТ 25607-94 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой форм в щебне | ГОСТ 8269.0-97* |
| Дробимость щебня и гравия | ГОСТ 8269.0-97* |
| Водостойкость щебня и гравия | ГОСТ 25607-94 |
| Пластичность | ГОСТ 25607-94 |
| Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97* |
| Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97* |
| Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25607-94 |
| РАДИОАКТИВНОСТЬ | ГОСТ 8267-93 |

# смеси асфальтобетонные  и асфальтобетон

| Требования к смесям асфальтобетонным и асфальтобетону и методы их испытаний приведены ниже. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пористость минеральной части (остова) |  | ГОСТ 12801-98 |
| Водонасыщение |  | ГОСТ 12801-98 |
| Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 12801-98 |
| Водостойкость |  | ГОСТ 12801-98 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении |  | ГОСТ 12801-98 |
| Состав смеси |  | ГОСТ 12801-98 |
| Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси |  | ГОСТ 12801-98 |
| Слеживаемость холодных смесей |  | ГОСТ 12801-98 |
| Температура смесей |  | ГОСТ 12801-98 |
| Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд |  | ГОСТ 12801-98 |
| Трещиностойкость |  | ГОСТ 12801-98 |
| Сдвигоустойчивость |  | ГОСТ 12801-98 |
| # 210 Битумы нефтяные дорожные вязкие |  |  |
| Глубина проникания иглы | ГОСТ 11501-78 |  |
| Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73* |  |
| Растяжимость | ГОСТ 11505-75* |  |
| Темперетура вспышки | ГОСТ 4333-87* |  |
| Температура хрупкости | ГОСТ 11507-78* |  |
| Изменение массы после прогрева | ГОСТ 181 80-72* |  |
| Изменение температуры размягчения после прогрева | ГОСТ 11506-73 |  |
| Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90* |  |
| # 211 Битумы нефтяные дорожные Жидкие |  |  |
| Условная вязкость | ГОСТ 11503-74* |  |
| Количество испарившегося разжижителя | ГОСТ 11504-73 |  |
| Температура размягчения после определения количества остатка испарившегося разжижителя | ГОСТ 11506-73* |  |
| Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87* |  |
| Сцепление с мрамором или песком | ГОСТ 11508-74 |  |

# 212	Эмульсии битумные дорожные

| Содержание битума с эмульгатором | ГОСТ 18659-81 |
| --- | --- |
| Смешивание эмульсии с минеральными материалами | ГОСТ 18659-81 |
| Однородность | ГОСТ 18659-81 |
| Условная вязкость | ГОСТ 18659-81 |
| Сцепление пленки вяжущего с минеральными материалами | ГОСТ 18659-81 |
| Устойчивость при транспортировании | ГОСТ 18659-81 |
| Глубина приникания иглы | ГОСТ 18659-81 |
| Растяжимость (для битума выделенного из эмульсии) | ГОСТ 18659-81 ГОСТ 11505-75* |
| Температура размягчения(для битума выделенного из эмульсии) | ГОСТ 18659-81 ГОСТ 11505-73* |

# 213  	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей

| Зерновой состав | СТ РК 1276-2004 |
| --- | --- |
| Пористость | ГОСТ 12784-78,п.4 |
| Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом | ГОСТ 12784-78 |
| Показатель битумоемкости | ГОСТ 12784-78,п.6 |
| Влажность | ГОСТ 12784-78,п.8 |

# 214     Цементы

| Цементы. Общие технические условия. | ГОСТ 30515-97 |
| --- | --- |
| Методы испытаний.Общие положения Методы определения прочности Цементы . Методы определения тонкости помола. | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 310.2-76 |
| Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема | ГОСТ 310.3-76 |
| Метод определения тепловыделения | ГОСТ 310.5-88 |
| Метод определения водоотделения | ГОСТ 310.6-85 |
| Портландцемент и шлакопортландцемент.Технические условия. | ГОСТ 10178-85 |

# Бетоны

| Смеси бетонные. Методы испытаний. | ГОСТ 10181-2000 |
| --- | --- |
| Бетоны. Правила подбора состава. | ГОСТ 27006-86 |
| Шероховатость поверхности.Параметры и характеристики. | ГОСТ 2789-73 |
| Смеси бетонные.Технические условия. | ГОСТ 7473-94 |
| Вода для бетонов и растворов.Технические условия | ГОСТ 23732-79 |
| Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. | ГОСТ 26633-91 |
| Бетоны. Классификация и общие технические требования. | ГОСТ 25192-82 |
| Методы определения прочности по контрольным образцам. Прочность бетона на сжатие и растяжение. | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570 ГОСТ 17624 ГОСТ 22783 |
| Методы определения морозостойкости бетона. Общие требования. | ГОСТ 10060.0-95 |
| Бетоны.Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости | ГОСТ 12730.0-78 |
| Метод определения водонепроницаемости | ГОСТ 12730.5-84 |
| Метод определения плотности | ГОСТ 12730.1-78 |
| Метод определения влажности | ГОСТ 12730.2-78 |
| Метод определения водопоглощения | ГОСТ 12730.3-78 |
| Метод определения показателей пористости | ГОСТ 12730.4-78 |
| Метод определения истираемости | ГОСТ 13087-81 |
| Метод определения призменной прочности, модуля упругости, коэффициента Пуассона | ГОСТ 24452 |
| Метод определения деформация усадки и ползучести | ГОСТ 24544 |
| Метод определения выносливость | ГОСТ 24545 |
| Метод определения тепловыделения | ГОСТ 24316 |
| Метод определения качества бетонной смеси | ГОСТ 10181.0 ГОСТ 10181.4 |
| Бетоны.Правила контроля прочности | ГОСТ 18105-86* |
| Добавки для бетонов. Общие технические требования. | ГОСТ 24211-91 |

# АРМАТУРА

| Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. | ГОСТ 5781-82 |
| --- | --- |
| Сталь углеродистая обыкновенного качества | ГОСТ 380-94 |
| Полосовая сталь горячекатаная | ГОСТ 103-76* |
| Сетки сварные из стержневой арматуры диаметром до 40 мм. | ГОСТ 23279-85 |
| Проволока из углеродистой стали для армирования ж.б. конструкций | ГОСТ 7348-81 |
| Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия. | ГОСТ 13840-68* |
| Сталь листовая горячекатаная. | ГОСТ 19903-74* |
| Соединения сварные арматуры и закладных изделий ж.б. конструкций.Типы, конструкции и размеры. | ГОСТ 14098-91 |
| Проволока стальная. | ГОСТ 2333-80* |
| Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры. | ГОСТ 2715-75 |
| Канаты стальные.Технические условия. | ГОСТ 3241-91* |
| Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования ж.б. конструкций. Технические условия. | ГОСТ 6727-80 |
| Сетки сварные для ж.б. конструкций. Технические условия. | ГОСТ 8478-81 |
| Сталь арматурная термомеханически упроченная для ж.б. конструкций. Технические условия . | ГОСТ 10884-94 |
| Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварныераматуры закладных изделий ж.б. конструкций. Общие технические условия. | ГОСТ 10922-90 |
| Сетки арматурные сварные для ж.б. конструкцийи изделий. Общие технические условия. | ГОСТ 23279-85 |

# жЕлезобетОННЫЕ ТРУБЫ И Элементы

| Трубы водопропускные железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог (Ленгипротрансмост, 1988г.) | 3.501.1-144 |
| --- | --- |
| Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог (АО «Трансмост», 1993г.) | 3.501.1-177.93 |
| Сборные железобетонные прямоугольные водопропускные трубы для железных и автомобильных (Ленгипротрансмост, 1977г.) | 3.501-104 |
| Трубы водопропускные прямоугольные бетонные для железных и автомобильных дорог (АО «Трансмост», 1994г.) | 3.501.1-179.94 |
| Укрепление русел, конусов и откосов у малых и средних мостов и водопропускных труб (Ленгипротрансмост, 1990г.) | 3.503.1-156 |
| Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. | 13015-2003 |
| Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия. | 24547-81 |
| Типовой проект «Звенья круглых и прямоугольных труб под автомобильную дорогу под нагрузки А14, НК-120 и НК-180». ТОО «Каздорпроект», Алматы 2008 год | Заказ № 04-08 |

# Мосты

|  |  | #### Пролетное строение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балка длиной 21м со смешанным армированием, ВТК-21с, Каздорпроект, 1992г |  |  |  | Заказ №2081/26 |
| Балка длиной 21м, ВТК-21, Каздорпроект, 1987г |  |  |  | Заказ №2081/1-8 |
| Пролетные строения автодорожных мостов из пустотных плит длиной 15м под нагрузку А14, НК-120 и НК-180, ТОО «Каздорпроект», Алматы 2008 год |  |  |  | Заказ № 03-08 |
| Пролетные строения автодорожных мостов из пустотных плит длиной 12 и 18м под нагрузку А14, НК-120 и НК-180, Выпуск 3 Плита П18-А14К-7 длиной 18м ТОО «Каздорпроект», Алматы 2008 год |  |  |  | Заказ № 01-08 |
| Пролетные строения автодорожных мостов из балок длиной 21 и 24м под нагрузку А14, НК-120 и НК-180, Выпуск 3 Балка ВТК-24У длиной 24м ТОО «Каздорпроект», Алматы 2008 год |  |  |  | Заказ № 01-07 |
| Пролетные строения автодорожных мостов длиной 33м под нагрузку А14, НК-120 и НК-180, Выпуск 1 ТОО «Каздорпроект», Алматы 2008 год |  |  |  | Заказ № 02-08 |
| Пролетные строения автодорожных мостов длиной 33м под нагрузку А14, НК-120 и НК-180, Выпуск 2. Балки ВТК-33у и ВТК-33у2, ТОО «Каздорпроект», Алматы 2008 год |  |  |  | Заказ № 02-08 |
| Пролетные строения из пустотных плит длиной от 6 до 18м, армированных стержневой арматурой класса A-IV и A-V, Союздорпроект, 1964г |  |  |  | 3.503-12, 384/43 |
| Предварительно-напряженные плиты пролетного строения длиной 15.0м, Каздорпроект, 1987г |  |  |  | Заказ №2081/2-3 |
| Пролетные строения из цельноперевозимых балок с натяжением на упоры для мостов и путепроводов. Схемы компоновки габаритов, Союздорпроект, 1988г |  |  |  | 3.503.1-81, выпуск 1-1 1318/2 |
| Изделия металлические мостового полотна, Союздорпроект, 1988г |  |  |  | 3.503.1-81, выпуск 3-1 1318/6 |
| Рабочие чертежи слоистых опорных частей автодорожных и городских мостов |  |  |  | Киевский филиал Союздорпроекта 1981г |
| Изоляция проезжей части, перекрытия деформационных швов железобетонных пролетных строений длиной до 33м автодорожных мостов и путепроводов. Материалы для проектирования. Конструкция и узлы, Союздорпроект, 1991г |  |  |  | 3.503.1-101, выпуск 0 |
| Изоляция проезжей части, перекрытия деформационных швов железобетонных пролетных строений длиной до 33м автодорожных мостов и путепроводов. Изделия. Рабочие чертежи, Союздорпроект, 1991г |  |  |  | 3.503.1-101, выпуск 1 |
| ТУ по проектированию и сооружению пролетных строений автодорожных и городских мостов с железобетонной плитой проезжей части без оклеечной гидроизоляции, Москва, 1969г |  |  |  | ВСН 85-68 |
|  | #### Опоры |  |  |  |
| Типовой проект путепроводов на автомобильных дорогах. Гипротрансмост, 1972г |  |  |  | 3.503-28 №863 |
| Сваи железобетонные призматические для мостовых опор |  |  |  | 3.500.1-1.93 |
|  | Опоры под унифицированные сборные железобетонные автодорожные пролетные строения серии 3.503-12 |  |  | 3.503 - 23. |
|  | Унифицированные стоечные опоры автодорожных мостов для обычных и северных условий с применением изделий заводского изготовления |  |  | 3.503.1-100 |
|  | с) Сопряжение автодорожных мостов и путепроводов с насыпью |  |  |  |
|  | Конструкции сопряжения. Материалы для проектирования. Союздорпроект, 1991г |  | 3.503.1-96, выпуск 0-1 |  |
|  | Лестничные сходы. Материалы для проектирования, Союздорпроект, 1991г |  | 3.503.1-96, выпуск 0-2 |  |
|  | Конструкция сопряжения. Сборные железобетонные элементы. Рабочие чертежи. |  | 3.503.1-96, выпуск 1-1 |  |
|  | Лестничные сходы. Сборные железобетонные элементы. Рабочие чертежи, Союздорпроект, 1991г |  | 3.503.1-96, выпуск 1-2 |  |
|  | Конструкции сопряжения. Схема производства работ, Союздорпроект, 1991г |  | 3.503.1-96, выпуск 2-1 |  |
|  | Лестничные сходы. Металлические ограждения. Рабочие чертежи. Союздорпроект, 1991г |  | 3.503.1-96, выпуск 2-2 |  |
|  | #### d) Водоотводные сооружения |  |  |  |
|  | Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах, Союздорпроект, 1984г |  | 503-09-7.84 |  |
|  | Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автодорогах. Союздорпроект, 1984г |  | 3.503.1-66 |  |
|  | #### e) Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепления русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб. Конструкции укреплений. Ленгипротрансмост, 1995г |  | 3.501.1-156, выпуск 0 |  |
|  | Плита укрепления П-1. Каздорпроект, 1981г |  | ТУ 218 Каз.ССР 83-81 Заказ №2837 |  |
|  | Блоки РК - 2 |  | 3.503.9-78 |  |

# 219    дорожная разметка

Дорожная разметка выполняется в соответствии с СТ РК 1124-2003

Светоотражающая дорожная разметка должна включать оболочку призматического вида рефлекторов, состоящих из метил-метакрилата или правильно составленного акрилонотрил-бутадиол-стирола (АБС), со смесью инертного термоустойчивого составляющего и наполнителя. Внешняя поверхность оболочки должна быть гладкой и содержать два призматических рефлектора из метил-метакрилата. Для разметки центральной линии цвета должны быть бело-белыми, а для краевой разметки - красно- белыми. Основание для разметки должно быть плоским с шероховатой поверхностью и штифтами для более продолжительного закрепления на поверхности дороги. Закрепляющие клейкие вещества должны быть в виде двухкомпонентного эпоксидного склеивающего вещества быстрой фиксации. Подрядчик предоставляет образцы дорожной разметки и эпоксидного склеивающего вещества на одобрение вместе с сопровождающими сертификатами проведения испытаний, которые могут быть обязательными в стране их производства. Подрядчик также показывает адекватность материалов и методов установки через испытания.

# 220    дорожные знаки

Дорожные знаки выплняются в соответствии с СТ РК 1125-2002, а их установка осуществляется в соответствии с СТ РК 1412-2005

- Светоотражающее покрытие средней интенсивности должно быть использовано для всех дорожных знаков, кроме информационных, которые должны иметь светоотражающее покрытие более высокой интенсивности.

Б.	Светоотражающий материал, используемый для лицевой стороны знака, должен представлять из себя отражающую поверхность под любым углом наблюдения. Он должен состоять из гладкой внешней пленки со сферическими линзами, вставленными под поверхностью, и должен иметь защищенную, предварительно обработанную прикрепленную заднюю часть, которая прикрепляется не за счет клейкости, а при помощи вакуумного нагревания. В результате сочетания различных элементов получается неэкспозиционная линзовая оптическая отражающая система.

Светоотражающий материал применяется в соответствии с инструкциями производителя используемого светоотражающего материала.

- Светоотражающая поверхность знака должна обладать сопротивляемостью погодным условиям и не должна показывать признаков растрескивания, образования вздутий, образования сетчатых трещин или изменения размеров после 2 лет незащищенного использования на открытом воздухе.

Г.	При накладывании светоотражающей поверхности на базовый материал, приклеивание должно быть таким, чтобы светоотражающий материал обладал сопротивляемостью отслаиванию, задиранию и повреждению в ходе обычного использования или отскабливанию при помощи шпателя при температуре 20°С. Он должен выдерживать 8 часов  намокания  в  воде  при  температуре  25 °С  без  видимых  задираний  краев  или скручиваний. Склеивающее вещество не должно оставлять пятен на светоотражающем материале. Склеивающее вещество должно позволять  светоотражающему материалу прилипнуть в течение 48 часов после применения при температуре от - 40°С до + 93°С.

Д.	При накручивании на полый шпиндель диаметром 20 мм при температуре 20°С, светоотражающий материал, прикрепленный на алюминиевую панель толщиной 0,5 мм не должен показать признаков растрескивания вокруг внешней стороны изгиба.

Е. 	Если на поверхность образца знака с высоты 2 метра бросить стальной шарик диаметром 25 мм при постоянной температуре 20"С, светоотражающий материал вокруг точки падения шарика не должен показать признаков растрескивания или обдирания.

Ж. 	При воздействии на образец светоотражающего материала для знаков в течение 10 минут метиловым спиртом, керосином или скипидаром, или в течение 1 минуты толуолом или ксиленом, светоотражающий материал не должен показать признаков растворения, стягивания или пузырения. Светоотражающий материал должен легко промываться смесью воды и мягкого моющего вещества, скипидара и метана.

З.	Светоотражающая поверхность должна бать такой, чтобы она легко восстанавливалась путем промывания и повторной обработки в соответствии с рекомендациями производителя.

# 221     КРАЕВЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ, КИЛОМЕТРОВЫЕ СТОЛБЫ

# и ограждения

Краевые маркировочные столбики и километровые столбы должны соответствовать требованиям типового автодорожного проекта 3.503.1 - 89, Союздорпроект, 1989 год, и 3.503 - 80, Союздорпроект, 1980 год соответственно.

Ограждения для транспорта должны соответствовать типовому проекту 3.503.1 -89, Союздорпроект, 1989 год. Допускается устройство металлических  ограждений барьерного типа в соответствии с СТ РК 1278-2004

Элементы обстановки пути должны выполняться в соответствии с Альбомами типовых конструкций 3.503.9-80 и 3.503.1-89.

Поперечное сечение ограждений должно иметь волновой профиль, а столбики ограждений с брусом ограждения должны составлять единую секцию, соответствующую типовому проекту.

Все соединения, включая соединительные пластинки, болты, гайки и шайбы должны соответствовать указанному выше стандарту.

Все стальные части ограждений, включая болты, гайки и шайбы должны быть оцинкованными.

# 222    ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

# СПЕЦИФИКАЦИЯМ

## A       Лабораторные испытания

Лабораторные испытания проводятся Подрядчиком при обсуждении с Инженером по материалам для земляных работ и слоев дорожной одежды, которые должны быть использованы в Работах в их естественном или обработанном состоянии. Такие испытания проводятся для того, чтобы установить зависимость между указанными требованиями к конечным продуктам материалов и к их свойствам, которые могут быть легко установлены на поле для целей контроля строительства.

Для материалов смесей состав, который соответствует указанным требованиям, и приемлем для Инженера, используется в испытаниях на Строительной площадке, которые должны соответствовать требованиям, данным разделом Спецификаций, Такие испытания на Строительной площадке должны показать, можно ли соответствовать всем требованиям, указанным для полной конструкции дорожной одежды, в которой используется предлагаемая смесь.

Лабораторные испытания, как по смесям, так и по природным материалам, должны быть выполнены, и предложения Подрядчика, основанные на их результатах должны быть представлены Инженеру не позднее, чем за две недели до того, как Подрядчик начнет использовать предлагаемые материалы в испытаниях на Строительной площадке в соответствии с данным разделом Спецификаций.

## Б       Испытания на строительной площадке

Полномасштабная укладка и уплотнение при испытаниях на Строительной площадке проводятся Подрядчиком для всех материалов и смесей для земляных работ и дорожной одежды, предлагаемых для использования в Работах на том же оборудовании и при помощи тех же методов, которые Подрядчик предлагает для выполнения Работ. Подрядчик должен обеспечить постоянство пропорций смесей, а также, чтобы материалы были тщательно перемешаны, чтобы получить однородную массу.

Испытания проводятся для того, чтобы Подрядчик мог показать адекватность своего

оборудования для укладки, обработки и уплотнения материалов до указанной плотности и подтвердить, что они могут отвечать и другим указанным требованиям для каждой завершенной операции по земляным работам или слоям дорожной одежды.

Необходимо сделать, не менее, 10 пробных тестов на каждом испытательном участке площадью 200 м2, и если 9 из 10 проб отвечают требованиям, предъявляемым к материалам, тогда испытания на площадке считаются успешными.

Подрядчик в своей программе должен предусмотреть проведение испытаний на Строительной площадке и проведение требуемых исследований на них. Испытание по каждому слою дорожной одежды проводится не позднее, чем за 21 день до того, как Подрядчик предложит начать полномасштабные работы на этом слое.

Подрядчик уплотняет каждый тип материала при помощи целого ряда уплотняющих средств, которые требуются для каждого вида земляных работ или слоя дорожной одежды, для которого он предлагает использовать данный материал. Для каждого уровня уплотнения на каждом испытании на Строительной площадке ведется регистрация следующих данных;

- состав и гранулометрический состав материала до начала испытания на Строительной площадке;

- состав и гранулометрический состав материала после уплотнения;

- влажность в момент уплотнения и оптимальная влажность для указанного уплотнения;

- тип, размер, давление колеса, частота вибрации и количество проходов уплотняющего оборудования;

- максимальная плотность в сухом состоянии или достигаемая плотность, которая необходима, измеренная на образце до начала испытания на Строительной площадке и при определенных интервалах во время его проведения;

- достигнутая плотность;

- толщина уплотненного слоя;

- и другая необходимая информация по указанию Инженера.

Подрядчик и Инженер проводят не менее восьми наборов испытаний на каждом 100-метровом участке испытаний для каждого отдельного вида земляных работ или слоя дорожной одежды, для которого Подрядчик предлагает использовать данный материал. Испытание на Строительной площадке будет считаться успешным, если результаты всех восьми наборов испытаний для каждого слоя отвечают указанным требованиям для материала. Данные, полученные в результате испытания на Строительной площадке формируют основу для метода транспортировки, укладки и обработки каждого конкретного материала, чтобы достичь требований данных Спецификаций.

Если, в ходе выполнения Работ, испытания по контролю за строительством покажут, что указанные требования для материала достигаются непостоянно, то работа на этой операции по земляным работам или слою дорожной одежды прекращается до тех пор, пока причина не будет исследована и указана Подрядчику. Такое расследование может включать дальнейшие лабораторные испытания и испытания материала на Строительной

площадке, чтобы получить измененный набор данных, которые будут использованы для уточнения измененного метода транспортировки, укладки и обработки всех последующих материалов, которые используются в данном слое.

Согласование Инженером набора данных, регистрируемых в ходе испытания на Строительной площадке, или предлагаемого метода строительства не освобождает Подрядчика от обязательств соответствовать требованиям данных Спецификаций.

# 223     контроль качества ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, устройства ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ и обратной засыпки при строительстве искусСтвенных сооружений

Согласно Плану контроля качества по проекту в соответствии с Разделом 100 данных Спецификаций и проведения испытаний Инженером с целью обеспечения качества, все земляные работы и слои дорожной одежды, а также заполнение дренажных работ и конструкций подлежат испытаниям с целью контроля за строительством. Подрядчик должен в своей программе и в заявке на тендер предусмотреть все задержки или остановку последовательности своих операций в результате таких контрольных испытаний.

Подрядчик предоставляет запрос в письменной форме на одобрение Инженера по каждому слою на каждом участке земляных работ, при строительстве дорожной одежды и заполнения дренажных работ и конструкций.

Такие запросы делаются только тогда, когда Подрядчик убедится, что данный участок работ полностью соответствует требованиям данных Спецификаций. Такие запросы сопровождаются копиями результатов испытаний Подрядчика, требуемыми данным Разделом спецификаций.

Затем Инженер проверяет данный участок на наличие влажных пятен, слоистости, вспучиваний материала (видимых при проходе по поверхности), отделение частиц, наличие частиц большего размера и на однородность смеси и уплотнения. При условии, если такое визуальное исследование удовлетворительно, то Инженер проводит испытание на данном участке Работ, представленных на одобрение. Инженер информирует Подрядчика в письменной форме о результатах таких испытаний и, в то же время, принимает или отклоняет испытываемый участок.

Работы на последующих слоях, не начинаются ни при каких обстоятельствах до тех пор, пока предыдущий слой не будет одобрен и принят Инженером в письменной форме. Подрядчик несет полную ответственность за защиту и содержание условий работы, которые были представлены на одобрение.

Если какой-либо из слоев остается без защиты в течение 24 часов после его одобрения, Подрядчик должен попросить повторно одобрить этот слой. Этот слой опять должен быть исследован визуально, должно быть проведено контрольное испытание и проверки на допустимое отклонение в соответствии с данными Спецификациями, если этого потребует Инженер.

Независимо от одобрения слоя Инженером, Подрядчик несет ответственность за исправление любого последующего повреждения, нанесенного транспортом, попаданием воды или по какой-либо другой причине. При любом повреждении слой опять проверяется визуально, проводятся контрольные испытания строительства и проверки на допустимое отклонение в соответствии с данными Спецификациями.

# 224    периодичНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ

## A       Калибровка испытательного оборудования для определения плотности радиоизотопным методом

Обычно для определения плотности в сухом состоянии используется радиоизотопный способ, при пользовании которым нужно строго соблюдать правила техники безопасности.

## Б      Требования к частотности проведения испытаний

Частотность испытаний должна соответствовать Плану Подрядчика по контролю качества по проекту согласно Разделу 100 данных Спецификаций и обычно они проводятся не реже, чем указано ниже:

- Природный грунт

Максимальная плотность в сухом состоянии и оптимальная влажность как указано в Разделе 500 для существующего грунта под новой насыпью определяется для каждого нового материала с промежутками не реже, чем через каждые 1.000 м2 или 50 м по всей протяженности, в зависимости от того, какой из промежутков является наиболее частым.

Существующая плотность в сухом состоянии в постоянных работах определяется не реже, чем через каждые 1000 м2 уплотненного материала под новой насыпью или не реже, чем по три испытания на участок, для которого запрашивается одобрение, в зависимости от того, какой из промежутков является более частым.

- Земляное полотно

Физические свойства, определенные в спецификациях Раздел 500 для земляных работ, должны определяться у источника каждого нового материала не реже, чем на каждых 400 м3 выемки для использования в насыпи или обратной засыпке конструкций.

Плотность после укладки в сухом состоянии для общих земляных работ определяется не реже, чем на каждые 1,000 м2 каждого слоя уплотненного материала или не реже, чем три испытания на участок, для которого запрашивается одобрение, в зависимости от того, какие из промежутков являются более частыми.

Плотность после укладки в сухом состоянии в пределах 300 мм подстилающего слоя определяется не реже, чем через каждые 500 м2 каждого слоя уложенного уплотненного материала или не менее трех испытаний на участок, для которого запрашивается одобрение, причем берется более частый интервал.

Плотность после укладки в сухом состоянии для обратной засыпки конструкций определяется не реже, чем двумя испытаниями на каждые 10 м уплотненного материала или не менее двух испытаний на участок, для которого запрашивается одобрение, причем берется более частый интервал.

- Фракционированный материал обочин и подстилающего слоя

Физические свойства, определенные в пунктах раздела 700 для фракциониро-ванного материала обочин и подстилающего слоя соответственно, определяются у

источника для каждого нового материала не реже, чем через каждые 300 м2 материала обочин и через каждые 200 м3 материала подстилающего слоя.

Плотность в сухом состоянии после укладки  определяется  не  реже, чем на каждых 250 м2 каждого слоя уплотненного материала или не менее трех испытаний на участок, для которого запрашивается одобрение, в зависимости от того, какая частота является более частой.

- Подстилающий слой из гравийно-песчаной смеси

Физические свойства, определенные разделом 700 спецификаций, должны определяться после дробления, сортировки и промывки для каждого нового источника материала и не реже, чем по одному испытанию на каждые 200 м3 переработанного материала, кроме показателя дробимости каменного материала, истираемости по Лос-Анжелесу, морозостойкость в сульфате натрия и показателя отслаиваемости, которые анализируются через каждые 200 м3 перерабатываемого материала.

Плотность в сухом состоянии после укладки определяется не реже, чем на каждых 250 м2 каждого слоя уплотненного материала или не менее 3 испытаний на участок, для которого запрашивается одобрение, в зависимости от того, какая частотность больше.

- Битумоминеральные смеси

а	Каменные материалы

Физические свойства каменных материалов, определенных в Спецификациях Раздел 800, должны определяться после дробления, сортировки и промывки для каждого нового источника материалов не реже, чем через каждые 500 м3 . Кроме того, перемешивание каменных материалов должно определяться не реже, чем раз в день во время приготовления смеси.

б	Минеральный порошок

Гранулометрический состав и общая плотность в толуоле определяется на каждые 100 тонн используемого минерального порошка, а также при изменении источника получения  минерального порошка.

в	Битумоминеральные смеси (с асфальтобетонного завода)

Следующие свойства битумоминеральных смесей, в соответствии с типом указанной смеси, определяются каждые 4 часа:

- Содержание битума

- Гранулометрический состав

- Текучесть

- Водопоглощение

- Пористость

г       Битумоминеральные смеси (образцы уплотненного слоя)

Следующие свойства битумоминеральных смесей, в соответствии с указанным типом смеси, определяются не реже, чем на каждые 500 м2 уложенной смеси, взятых из пары образцов, вскрытых из уплотненного слоя:

- Содержание битума

- Гранулометрический состав

- Плотность

- Пористость.