# РАЗДЕЛ 800 –ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА

| 801 | содержание данного раздела …………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 802 | общие требования ……………………………………………………………………………... | 4 |
| а | Хранение и транспортировка битумных вяжущих материалов ……… | 4 |
| б | Нагревание битумного вяжущего вещества ……………………………...… | 4 |
| в | Адгезионные добавки …………………………………………………………….…. | 5 |
| г | Меры предосторожности и охраны окружающей среды ……………..…. | 5 |
| д | Оборудование подрядчика …………………………………………..…………….. | 6 |
| 1) | Общие положения ……………………………………………………………...…….. | 6 |
| 2) | Смесительное оборудование ………………...………………...………………… | 6 |
| 3) | Распылители битума ………………………………………………………….…… | 6 |
| 4) | Оборудование для укладки ………………………………………………………… | 7 |
| 5) | Оборудование для уплотнения ………………………………………………….. | 8 |
| 803 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ………………………………………………………………… | 8 |
| А | Полевые испытания …………………………………………………………….….. | 8 |
| Б | Ограничения по строительству ……………………………………………….. | 10 |
| В | Перемешивание каменного материала и битума ………………….……….. | 10 |
| Г | Подготовка поверхностей ……………………………………………...………… | 11 |
| Д | Укладка смеси …………………………………………………………………………. | 12 |
| Е | Уплотнение смеси …………………………………………………………………… | 13 |
| Ж | Зачистка, швы и кромки ………………………………………...…………………. | 13 |
| З | Испытания с целью контроля качества ……………………………...……… | 14 |
| И | Допустимые отклонения …………………………………………………….……. | 15 |
| 804 | СОСТАВ БИТУМНО-МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ………………………………..…………….. | 15 |
| 805 | ПОКРЫТИЕ ДОРОГИ ……………………………………………………………………………….. | 17 |
| 806 | ПОКРЫТИЕ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО – МАСТИЧНЫХ СМЕСЕЙ ………………………..………….. | 17 |
| А | Материалы …………………………………………………………………………………..…. | 17 |
| 1) | Требования к щебеночно – мастичным асфальтобетонным смесям и асфальтобетону …………………………………………………………………….. | 17 |
| 2) | Требования к исходным материалам …………………………………..………. | 19 |
| 3) | Подбор состава щебеночно – мастичной асфальтобетонной смеси .. | 20 |
| б | Требования к проведению работ ………………..………………………...……. | 22 |
| 1) | Приготовление щебеночно-мастичных асфальобетонных смесей ….. | 22 |
| в | Укладка и уплотнение щебеночно-мастичной афальтобетонной смеси …………………………………………………………………………….………. | 24 |
| 807 | ПОКРЫТИЕ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ………………………………………. | 26 |
| а | Материал для асфальтобетона ………………………………………….…….. | 26 |
| 1) | Битум, подобранный по пенетрации ……...…………………...……………… | 26 |
| 2) | Каменный материал ……………………………………………………………..…. | 27 |
| 3) | Минеральный порошок …………………………………………..…………………. | 29 |
| Б | Укладка и уплотнение асфальтобетона ……………………..………………. | 30 |
| 808 | ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЯ ОСНОВАНИЯ ……………………………………….………….. | 31 |
| А | Материалы для подгрунтовки покрытия и основания …………….……. | 31 |
| 1) | Подгрунтовка основания ………………………………………………………….. | 31 |
| 2) | Подгрунтовка покрытия ………………………………………………………….. | 32 |
| Б | Подготовка поверхностей ………………………………………………...……… | 32 |
| В | Нанесение подгрунтовки …………………………………………………….……. | 32 |
| Г | Температура нанесения ……………………………………………………………. | 33 |
| Д | Затвердение и каменная подсыпка подгрунтовки ………………………… | 34 |
| Е | Допустимые отклонения ………………………………………………………..… | 34 |
| 809 | ПОДГРУНТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БИТУМНЫХ ПОКРЫТИЙ ……………..……………. | 34 |
| А | Фрезерование покрытие ……………………………………………………..……. | 34 |
| 1) | Общие требования ………………………………………………………………….. | 34 |
| 2) | Оборудование и методы выполнения работ ……………………..…………. | 35 |
| 3) | Последовательность выполнения операций ………….……………….…… | 35 |
| 4) | Повторное использование вскиркованных битумных материалов …. | 36 |
| 5) | Реконструкция покрытия …………………………………………………………. | 36 |
| Б | Ямочный ремонт ……………………………………………………..……………… | 36 |
| 1) | Описание ……………………………………………………………….……………….. | 36 |
| 2) | Заделывание ям типа 1 ………………………………………..…………………… | 36 |
| 3) | Заделывание ям типа 2 …………………………………………………………..… | 36 |
| 4) | Заделывание ям типа 3 ………………………………………………………..…… | 36 |
| 5) | Процесс выполнения работ ……………………………………..……………….. | 37 |
| В | Заделывание трещин ……………………………………………………………..... | 37 |
| 1) | Заделывание трещин шириной 6-15 мм в битумных покрытиях …...… | 37 |
| 2) | Заделывание трещин шириной 6-15 мм в битумных покрытиях шириной более 15 мм …………………………………………………..…………… | 38 |
| г | Выравнивание ………………………………………………………………….………..……. | 39 |
| 1) | Общие требования ………………………………………………………………………….. | 39 |

# СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА

Данный раздел охватывает проведение подготовительных работ для существующих дорожных одежд с применением битума, применение подгрунтовки основания слоя, подгрунтоки покрытия и укладку асфальтобетона.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Хранение и транспортировка битумных вяжущих материалов

Если битумные вяжущие материалы необходимо перевозить в контейнерах, Подрядчик регистрирует в форме, приемлемой для Инженера, температуру и количество битумного материала по времени для каждой партии. Любой битумный материал, который не отвечает требованиям данных Спецификаций, может быть отклонен Инженером как негодный для использования в Работах.

Подрядчик содержит территорию хранения и места нагрева битума в порядке и чистоте. Территория хранения расчищается от растительности. Емкости складываются на боку в небольших количествах с достаточными промежутками между группами, с целью снижения опасности риска возгорания.

Котлы для варки битума и распылители битума должны постоянно содержаться в чистоте. Если необходимо изменить качество битума в конце каждого дня работы, все котлы и распылители тщательно очищаются качественным экологически чистым, биологически растворимым чистящим веществом. Не должны использоваться солярка и другие подобные растворители. Смывные воды из котлов и распылителей не должны сливаться бесконтрольно, а выводятся через сточные канавки в специально построенные сточные ямы. Подрядчик обеспечивает, чтобы эти смывные воды не загрязняли канавы с дождевой водой или потоки поверхностных или подземных вод. Подрядчик периодически выкачивает жидкость из ям и утилизирует смывные воды способом, одобренным Инженером. По завершении Работ Подрядчик удаляет ямы и сточные канавы и восстанавливает все такие территории к удовлетворению Инженера.  Подрядчик должен содержать все котлы, нагревательные емкости, инструменты и оборудование в чистом состоянии.

Если распылитель битума наполняется либо из котлов или контейнеров, битум пропускается через тонкий сетчатый фильтр-насадку.

## Б      Нагревание битумного вяжущего вещества

Во время хранения температура битумного материала поддерживается на наиболее низком возможном уровне, в соответствии с необходимой вязкостью для перекачки.

Подрядчик только нагревает битумный материал в котлах или контейнерах для хранения, которые оборудованы совместимыми насосами и точными термометрами. Битумные вещества не должны нагреваться в котлах со сломанным или неточным термометром.

Битум, классифицированный по пенетрации, используемый в Работах, должен нагреваться до температуры не более 155°С. Если битум перегревается, то он удаляется с Площадки и утилизируется Подрядчиком.

Ставки по использованию указанных вяжущих материалов или материалов, предусмотренных Инженером, относятся к объемам вяжущего вещества с поправкой на плотность битумных материалов 15,6°С .

## Адгезионные добавки

1. 	Если, по мнению Инженера риск проливного дождя в течение нескольких часов воздействия на поверхность покрытия велик, Инженер отдает приказ использовать адгезионные добавки в битумном материале.

2. 	Если сцепление каменного материала с битумом менее 95% от площади обработанного каменного материала битумом, то необходимо использовать реактив, повышающий сцепление, который необходимо добавлять в битум. Добавка и его количество, подлежит одобрению Инженера, а использование этих добавок производится в соответствии с инструкциями производителя.

## Г      Меры предосторожности и охраны окружающей среды

Подрядчик принимает все меры предосторожности во избежание пожаров. Подрядчик обеспечивает, чтобы все строительные работы, связанные с использованием битума, не были опасными для здоровья и безопасности среды или его работников. В частности, Подрядчик обеспечивает, чтобы:

- битум   нагревался   только   до   такой   температуры,   которая   требуется   для конкретного использования;

- горячий битум не вступал в контакт с водой;

- при подаче горячего битума использовалась защитная спецодежда и перчатки;

- появление пыли было сокращено до минимального;

- битумные  производные или  растворители не проливались  на землю  и   не сливались в сточные канавы или в водотоки;

- все битумные производные или растворители, которые разливаются, немедленно удалялись из всей загрязненной территории, и утилизировались в таком месте и таким образом, чтобы это было приемлемо для Инженера, чтобы предотвратить риск и угрозу окружающей среде;

- отработанный или перегретый битум или растворители не уничтожались путем сжигания;

- в связи с легковоспламеняющимся характером растворителя, требуется особое внимание при использовании быстро густеющего разжиженного битума и летучих растворителей.

## Д       Оборудование Подрядчика

### Общие положения

В соответствии с Разделом 100 данных Спецификаций, Подрядчик предоставляет Инженеру полное описание оборудования и методов, предлагаемых для выполнения работ.

Инженер имеет постоянный доступ к оборудованию Подрядчика для проведения проверок. Подрядчик проводит регулярные калибровочные проверки в присутствии Инженера и корректирует все обнаруженные неточности.

Все оборудование Подрядчика, используемое для перемешивания, укладки и уплотнения битумоминеральных смесей должно иметь адекватную производительность, находиться в хорошем рабочем состоянии и должно быть приемлемым для Инженера. В выполнении Работ не используется устаревшее, сломанное или выпускающее некачественную продукцию оборудование.

### Смесительное оборудование

Подрядчик перемешивает битумные материалы в смесительном оборудовании, которое располагается на строительной Площадке. Оно снабжается как минимум тремя емкостями для содержания в них нагретых каменного материала и отдельной емкостью для минерального порошка. Все емкости плотно закрываются во избежание попадания влаги.

Смесительное оборудование может быть либо периодического действия, либо для непрерывного перемешивания и может регулировать состав смеси до такого содержания, которое находится в пределах допустимых отклонений, указанных в данном Разделе Спецификаций.

Емкость для битума может поддерживать свое содержимое при указанной температуре с отклонением в ± 5°С и снабжается термостатом во избежание повышения температуры выше 155°С и фиксированным термометром, показания которого четко видны с внешней стороны емкости. Подрядчик удаляет из оборудования и утилизирует весь битум, который был нагрет до температуры выше 155°С или был подвержен спеканию в результате слишком долгого нагревания.

### 3)	Распылители битума

Распылители битума - это установленные на грузовой автомобиль распылители с постоянным давлением, Спецификаций для распылителей вяжущих веществ в горячем состоянии для обработки поверхности дороги. Однородность трансверсионного распылителя должна соответствовать требованиям "Теста на закрепленном поддоне", и Подрядчик должен проверять распылительные трубки не реже двух раз за строительный сезон или как укажет Инженер, если станет очевидным, что распределение битума стало неоднородным.

Распылители битума должны иметь достаточно мощности, чтобы работать с постоянной скоростью для правильного применения вяжущего вещества. Грузовой автомобиль снабжается точным тахометром с небольшим диапазоном, который показывает водителю скорость в метрах в минуту. Грузовой автомобиль снабжается также балкой и цепью или любым другим приемлемым приспособлением, хорошо видимым для водителя, чтобы он мог следить за требуемой кромкой.

Бункер распылителя имеет вместимость не менее 4.000 литров и снабжается прибором, постоянно указывающим количество битума в бункере. Он также снабжается нагревателями, которые способны поддерживать температуру до 200°С, и точным термометром. К распылительной насадке присоединяется кран давления для регистрации напора распыления и температурный клапан.

Распылитель имеет насосную систему, которая может способствовать циркуляции горячего вещества в бункере и в распылительном шланге, когда не происходит распыление. На линии выброса вещества устанавливается фильтр, предотвращающий забивание насадок. До начала распыления распылительные штанги и шланги предварительно нагреваются циркулирующим горячем веществом. Распылительные штанги могут производить распыление на ширину от 0,5 м до 4 м и изменяются как горизонтально, чтобы оператор мог самостоятельно корректировать их по кромке, так и вертикально. Распылительные насадки с быстро действующим положительным перекрывающим и противоконденсатным приспособлением, устраиваются таким образом, чтобы обеспечить однородное феновое распыление. Давление в распылительной штанге должно быть достаточным, чтобы обеспечить равномерное распределение вещества.

Распылители должны иметь достаточно мощности, чтобы распылять битумное вяжущее вещество в пределах ± 10% от указанного уровня распыления на определенный участок поверхности.

Распылители проверяются и корректируются перед началом всех работ или когда этого потребует Инженер. Сюда входит корректировка всех измеряющих приборов и шлангов и проверка однородности горизонтального распределения распыления.

Все распылители снабжаются откорректированными графиками зависимости уровня распыления и скорости автомобиля.

### Оборудование для укладки

Подрядчик укладывает битумоминеральные материалы при помощи самоходного укладчика, оборудованного загрузочным ковшом, шнеками подачи и нагреваемым регулируемым вибрирующим разравнивателем. Он должен укладывать битумоминеральные материалы непрерывно, без просветов и прочих дефектов в рамках указанных отклонений уровня и регулярности поверхности. Шнеки подачи удаляют не более 200 мм с краевых пластинок.

### Оборудование для уплотнения

Подрядчик должен иметь необходимые катки достаточного размера и веса, чтобы достичь указанного уплотнения. Катки могут быть самоходными с гладкими вальцами со статической нагрузкой 8-10 тонн, имеющими ширину катка не менее 1450 мм или катками с пневматическими шинами с эквивалентной массой, которые могут разворачиваться, не вскапывая, не смещая и не оставляя следов на уложенной смеси. Вибрационные катки должны использоваться только в невибрирующем виде работ и должны обрабатываться как катки со стальными вальцами со статической нагрузкой. Слой износа и основания должен всегда завершаться катками со стальными вальцами со статической нагрузкой. До укладки битумоминеральных смесей, используемых на Постоянных работах. Подрядчик должен провести полевые испытания в соответствии с Разделом 200 данных Спецификаций, чтобы показать адекватность своего оборудования и определить оптимальный метод использования и последовательность операций укатки.

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Полевые испытания

Подрядчик проводит полномасштабные испытания по укладке и уплотнению всех вариантов  покрытия из битумоминеральных смесей и  поверностной обработки, предлагаемых для Постоянных работ, используя предлагаемое оборудование и методы. Испытания проводятся с согласования и под контролем Инженера на участке, одобренном Инженером.

Подрядчик проводит испытания, чтобы продемонстрировать возможность использования своего завода, оборудования и технологии выполнения работ при укладке и уплотнении материала в указанных соотношениях, до указанной плотности и содержания пустот, и чтобы подтвердить, что другие указанные требования к завершенному асфальтовому покрытию могут быть достигнуты.

Каждая территория, на которой проводятся испытания, должна составлять не менее 100 м в длину и полную ширину и толщину слоя строительства для конкретного материала. Она может сформировать часть Постоянных работ, при условии, что она соответствует требованиям Спецификаций и одобрена Инженером. Подрядчик удаляет все материалы, уложенные в ходе испытаний, с территории, которая не соответствует Спецификациям.

Подрядчик предусматривает в своей программе суммы на проведение полевых испытаний и выполнение необходимых исследований. Испытание каждого слоя покрытия осуществляется  не позднее, чем за 14 дней до того, как Подрядчик предложит начать полномасштабные работы по этому слою.

Подрядчик уплотняет каждый участок испытаний с использованием целого ряда уплотняющих мер, которые он предлагает. Он ведет записи следующих данных по каждому уровню мер по уплотнению на каждой площадке испытаний:

- состав и категория  материала, включая содержание битума, а также тип и качество используемого битума;

- влажность каменного материала в емкостях завода для  приготовления асфальтобетоннной смеси;

- температура битума и каменного материала непосредственно перед добавлением их в смесительный барабан и температура смеси на выходе из него, при начале укладки, во время начала уплотнения и по завершению уплотнения;

- тип, размер, вес, ширина катка, количество вальцов, нагрузка на валец, давление в шинах и количество проходов уплотняющего оборудования в зависимости от каждого типа катка;

- количество пустот и другие свойства смеси, которых необходимо добиться, вместе с результатами лабораторных испытаний смеси;

- достигаемая плотность и пористость;

- уплотненная толщина слоя, включая достигнутые отклонения;

- вся другая необходимая информация, требуемая Инженером.

Подрядчик проводит в присутствии Инженера не менее 8 наборов испытаний на каждых 100 метрах длины участка испытаний для каждого уровня уплотнения. Полевое испытание считается удачным, если все восемь наборов результатов по всему ряду мер по уплотнению, предложенных Подрядчиком, отвечают указанным требованиям для данного материала. Перечисленные выше данные, записанные в ходе полевых испытаний, становятся согласованной основой, по которой предоставляются и обрабатываются для достижения указанных требований конкретные материалы.

Если в ходе выполнения Работ испытания по контролю за строительством покажут, что требования для материала постоянно не выполняются, Подрядчик должен приостановить работу по этому слою и расследовать причину. Материалы,  не соответствующие  требованиям, должны удаляться из Работ в соответствии с Разделом 300 данных Спецификаций, Такое уточнение может включать дополнительные лабораторные и/или полевые испытания данного материала с целью определения измененного набора критериев и данных, которые, после одобрения, становятся основанием, на котором предоставляются и обрабатываются все последующие материалы для достижения указанных требований.

Для рассмотрения Инженера в журнале производства работ фиксируется дата испытаний, показавших несоответствие требованиям этих спецификаций с определением ответственности и срока устранения дефекта.

## Б        Ограничения по строительству

Подрядчик не должен проводить работы с применением битума  при неблагоприятных погодных условиях или если это запрещено Инженером.

Битумоминеральные смеси не должны укладываться на сырую или замерзшую поверхность или когда погодные условия иным образом мешают должной укладке и завершению работ со смесью. Если Инженер потребует, то поверхность может быть высушена до укладки битумной эмульсии и некоторых видов подгрунтовки.

Подрядчик укладывает битумоминеральные материалы, только если температура как окружающей среды, так и поверхности дороги превышает +10°С и повышается и если скорость ветра составляет менее 14 м/сек. Подрядчик укладывает асфальтобетон, только если он сможет показать, что преобладающие условия на площадке позволяют достичь указанной плотности путем укатки.

## Перемешивание каменного материала и битума

Смесители должны соответствовать требованиям  как указано ниже:

- минимальная производительность смесителя должна составлять 120 т/ч (тонн/час);

- сушительный барабан должен быть вращающегося типа, который может нагревать каменный материал до температур, указанных в данных Спецификациях;

- битум должен нагреваться до указанной температуры в одобренных емкостях и загружаться в смеситель по изолированным трубкам таким образом, чтобы потери температуры были минимальными

- для дозированных смесителей, где требуется сухое перемешивание, минимальный период сухого перемешивания должен составлять 10 секунд, а минимальный период для влажного перемешивания - 30 секунд;

- период влажного перемешивания обычно не превышает 60 секунд;

- дозированные смесители, смесители непрерывного действия и барабанные смесители должны иметь автоматический контроль, который координирует дозировку, время и выход смеси.

Подрядчик нагревает битум до такого состояния, чтобы он распределялся равномерно, но он заботится и о том, чтобы он не перегревался. Температура нагретого битума не должна превышать 155°С. Максимальная температура непрерывного хранения для битума в течение 24 часов не должна превышать 125°С.

| Тип битума | Температура битума при смешивании (0C) | Температура заполнителя при смешивании(0C) |
| --- | --- | --- |
| Пенетрация 91 – 130 | 130 – 150 | 130 - 160 |
| Пенетрация 60 - 91 | 140 – 155 | 150 - 170 |

Подрядчик дозирует высушенные каменный материал в смесителе в объеме, требуемом для каждой фракции для получения необходимого качества, а затем вносит в смеситель битум в указанном объеме. Затем материалы перемешиваются до тех пор, пока не будет получено полное и однородное покрытие каменного материала.

Битумоминеральные смеси в ходе транспортировки должны быть защищены от загрязнения и расслоения. Каждая порция материала накрывается плотным материалом, крепко прикрепляется брезентом или подобным материалом достаточного размера, чтобы он свисал с загруженного грузовика со всех сторон, укрытие используется для того, чтобы защитить смесь от осадков и пыли в любое время, включая в момент разгрузки в укладчик. Неправильно укрытый груз отклоняется. Грузовики, используемые для перевозки асфальтобетонных смесей, должны быть должным образом изолированы плотными, чистыми, мягкими станинами, на которых нет нефтяных масел, растворителей или других материалов, которые могут отрицательно повлиять на качество смеси. Может быть использована тонкая пленка из одобренного отделяющего химического вещества, чтобы предотвратить прилипание смеси к бортам.

Подрядчик несет ответственность за то, чтобы обеспечить поставку смеси в соответствии с указанной стандартной формулой смеси.

## Г   Подготовка поверхностей

Неровности поверхности существующего покрытия, слоя с применением вяжущего вещества или основания должны быть исправлены перед укладкой подгрунтовки основания/покрытия. Существующая поверхность специально обрабатывается перед укладкой асфальтобетона путем соответствующего рыхления, заделывания ям, трещин, выравнивания и уплотнения в соответствии с данным Разделом спецификаций.

До укладки битумоминеральных смесей Подрядчик обрабатывает щебеночное основание или слой с применением вяжущих, или существующую поверхность при помощи подгрунтовки или специального покрытия в соответствии с данным Разделом спецификаций или в соответствии с требованием Инженера.

До укладки битумоминеральных смесей обработанные подгрунтовкой поверхности сохраняются. Подгрунтовка наносится до укладки смеси лишь настолько впереди, насколько это необходимо, чтобы период отвердения был минимальным.

Подрядчик ремонтирует поврежденные территории подгрунтованных поверхностей до укладки битумоминеральных смесей.

До того, как Подрядчик начнет укладку битумоминеральных смесей, он наносит подгрунтовку на поверхности бордюров, канав и других конструкций, которые будут находиться в контакте с битумоминеральной смесью.

Подрядчик должен защитить все оголенные поверхности бордюров, столбиков, зданий, деревьев и им подобных от разбрызгивания или распыления битума. Все поверхности, на которые произошло такое попадание, должны быть немедленно очищены и одобрены Инженером.

Подрядчик должен получить разрешение для продолжения работ у Инженера до начала выполнения работ по укладке.

## Д        Укладка смеси

Непосредственно после того, как поверхность будет обработана и одобрена, смесь распределяется укладчиком вдоль определенной линии и до определенного уровня без пробелов и волн.

Подрядчик укладывает смесь на ширину одной полосы движения сразу, если иное не согласовано Инженером. Толщина после уплотнения любого слоя должна быть не менее чем в 2,5 раза больше максимального размера каменного материала для поверхностного слоя.

Для укладки используются самоходные асфальтоукладчики. Укладчики снабжаются и оборудуются подвижным разравнивающим комплектом, нагреваемым по мере необходимости, способным распределять и разравнивать готовую смесь на ширину, необходимую для стандартного сечения и толщины, уклонов и профиля, показанных на чертежах или требуемых Инженером. Загрузочный бункер укладчика должен иметь достаточную вместимость, чтобы можно было осуществлять равномерное распределение, и автоматическую систему распределения, которая укладывает смесь равномерно напротив приспособления для снятия излишков. Разравниватель производит завершение обработки поверхности до указанного уровня, обеспечивает отсутствие неровностей поверхности, при этом не разрывает, не вскапывает, не искривляет или иным образом не нарушает смесь.

Укладчик может работать на скорости непрерывно, которая соответствует равномерной и непрерывной укладке смеси. Подрядчик не должен постоянно останавливать и возобновлять работу укладчика.

Укладчики снабжаются точными приборами контроля скорости для поддержания разравнивателя под указанным продольным углом и вертикальным уклоном. Приборы контроля должны поддерживать разравниватель под указанным вертикальным уклоном в пределах ± 1%. Приборы автоматического контроля укладчика должны управляться и вручную, чтобы их можно было при необходимости ввести в действие.

Если автоматический контроль откажет или будет работать неправильно, оборудованием можно управлять вручную на оставшуюся часть рабочего времени, при условии соответствия указанным требованиям.

Если Подрядчик не может получить и поддерживать указанные допустимые отклонения по поверхности, операции по укладке должны быть приостановлены до тех

пор, пока не будут сделаны необходимые исправления, ремонт или замена оборудования и не будет получено одобрение Инженера в этом отношении.

## Е      Уплотнение смеси

Непосредственно после укладки смеси Подрядчик тщательно и равномерно уплотняет ее при помощи укатки.

Подрядчик укатывает слой, когда смесь не слишком мягкая, настолько, что каток производит ненужное смещение или вскапывание ее, и не слишком твердая, мешающая достижению желаемой степени уплотнения.

Количество, вес и тип катков, поставляемых Подрядчиком, должны быть достаточными для достижения требуемого уплотнения, пока смесь находится в рабочем состоянии. Используемое оборудование и последовательность уплотняющих операций должны быть согласованы с Инженером и подтверждены в ходе испытаний на площадке.

Укатка в соответствии с общими процедурами, выделенными ниже, должна производится до тех пор, пока уплотняемый слой не достигнет указанных требований.

Первый каток на стальных двух или трех осях должен следовать как можно ближе к укладчику. Катки следуют таким образом, чтобы ведущий каток находился как можно ближе к укладчику, с равномерной скоростью, не превышающей 5 км/ч.

Укатка обычно начинается с внешней кромки и производится продольно параллельно центральной линии, причем каждый проход накладывается на предыдущий проход на половину ширины катка. На кривых с виражами укатка начинается с более низкой стороны дороги в сторону более высокого края. Там, где укатка выполняется полосами, Подрядчик должен принять меры во избежания скапливания воды.

Промежуточная укатка при помощи катка на мягких или пневматических колесах следует непосредственно после первого катка. Окончательная укатка катком с мягкими стальными колесами со статической нагрузкой используется для удаления следов предыдущих укаток.

Подрядчик содержит колеса и вальцы катков слегка смоченными в воде во избежание прилипания смеси к каткам.

На участках, слишком маленьких для катков, может быть использована виброплита для достижения указанного уплотнения.

## Ж     Зачистка, швы и кромки

Подрядчик удаляет всю смесь, которая отрывается или отламывается от поверхности, смешивается с грязью или инородными веществами или имеет

дефекты иного рода, и заменяет ее свежей горячей смесью, уплотненной до такого же состояния, что и окружающая территория.

Подрядчик укладывает смесь в ходе непрерывной операции. Там, где смесь укладывается рядом с ранее уложенным битумоминеральным материалом, формируется перпендикулярный шов путем аккуратного вскрытия по прямой линии поперек предыдущего среза на полную глубину слоя. Вертикальная стенка, сформированная таким образом, нагревается пропановым шовным нагревателем и слегка смазывается горячим битумом непосредственно перед тем, как новая смесь будет уложена впритык ко шву.

Подрядчик укатывает продольные швы сразу после укладки. Первая полоса укладывается по необходимой линии и до необходимого уровня и имеет вертикальный срез. Смесь, укладываемая прилегающими полосами, затем крепко прижимается к срезу ранее уложенной полосы. Укладчик располагается таким образом, чтобы он мог распределять материал внахлест со срезом шва на 20 - 30 мм. Перед укаткой лишняя смесь снимается и удаляется.

Если укладка примыкающей полосы производится не в тот же день, или шов разрушен транспортом, Подрядчик срезает кромку полосы до необходимого расстояния, выравнивает ее по необходимой линии, нагревает пропановым шовным нагревателем и слегка смазывается горячим битумом марки БНД 90/130 непосредственно перед тем, как будет уложена новая смесь.

Подрядчик должен удалить всю свежую смесь, которая была небрежно разбросана по существующей поверхности, путем осторожного сметания ее в неуплотненный материал, чтобы избежать формирования неровностей на шве. Зачистка на швах должна соответствовать требованиям к поверхности и должна представлять такую же равномерность качества, состава и плотности, как и другие участки поверхности.

Кромки слоя укатываются одновременно или непосредственно после устройства продольного шва. При укатке кромок колеса катка должны заходить на 50 - 100 мм за кромку.

## З         Испытания с целью контроля качества

В ходе перемешивания и укладки битумоминеральных материалов Подрядчик проводит контрольные испытания составляющих смеси и смешиваемых материалов в соответствии с Планом контроля качества проекта и Пунктом Раздела 200 данных спецификаций.

Если результаты испытаний показывают тенденцию в сторону того, что составляющие материалы не соответствуют Спецификациям, Подрядчик должен выяснить, какие изменения необходимо внести в материалы и в процедуры выполнения работ, чтобы обеспечить соблюдение норм и получить одобрение Инженера до осуществления таких изменений.

Если результаты более одного из десяти последовательных испытаний перемешиваемых материалов показывают, что материал не соответствует Спецификациям, Подрядчик должен немедленно прекратить укладку до тех пор, пока

не будет выявлена и устранена причина несоответствия. Подрядчик должен удалить за свой счет весь некачественный материал и заменить его материалом, который соответствует данным Спецификациям.

## И      Допустимые отклонения

Подрядчик должен строить поверхностные слои и слои основания в рамках геометрических допустимых отклонений, указанных в Разделе 300 данных Спецификаций.

Подрядчик следит за составом смеси, как определено стандартной смесью и испытаниями на площадке в рамках допустимых отклонений, на каждый отдельный тест, как указано в Таблице 8 - 1.

Таблица 8-1 Допустимые отклонения для битумоминеральных смесей

| Элемент | Допустимое отклонение |
| --- | --- |
| Содержание битума | ± 0,3% от общего веса всей смеси |
| Прохождение через сито 5 мм и крупнее | ± 6% от общего веса сухого каменного материала, включая минеральные порошки |
| Прохождение через сито от 5 мм до 0,63 мм | ± 4% от общего веса сухого каменного материала, включая минеральные порошки |
| Прохождение через сито от 0,63 мм до 71 µм | ± 3% от общего веса сухого каменного материала, включая минеральные порошки |
| Прохождение через сито 71 µм | ± 2% от общего веса сухого каменного материала, включая минеральные порошки |

Средний объем битума на любой протяженности любого слоя, рассчитанный как производная от содержания битума, полученного от одного испытания, и веса смеси, представленной в каждом испытании, не должен быть меньше указанного объема.

Средний объем битума для ежедневного производства рассчитывается по проверочным замерами веса смесей и не должен быть менее указанного объема.

Окончательная общая средняя ширина верхней поверхности слоя  из битумоминеральной смеси, измеренная в шести точках, расположенных на одинаковом расстоянии на протяженности в 100 м, не должна быть меньше указанной ширины. Ни в коем случае расстояние между осевой линией дороги и кромкой верхней поверхности слоя  из битумоминеральной смеси не должен быть уже, чем указанный, более чем на 30 мм.

# СОСТАВ БИТУМНО-МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Асфальтобетон состоит из смеси каменного материала, битума, минерального порошка и адгезионных добавок, как указано. Стандартная формула смеси разрабатывается Подрядчиком и одобряется Инженером для каждой смеси, которая поставляется на Контракт, Несколько

фракций каменного материала измеряются по размерам, равномерно распределяются по размерам и объединяются в таких пропорциях, чтобы полученная в результате смесь отвечала требованиям качества по стандартной формуле смеси.

Стандартная формула смеси, в пределах допустимых отклонений, должна быть в нескольких вариантах, предусмотренных для определенного типа асфальтобетонной смеси, и должна указывать:

- единый процент прохождения через сито каждого требуемого размера;

- единый процент битума, который должен быть добавлен в каменный материал;

- диапазон температур, при которых данная смесь должна перемешиваться;

- рекомендуемый диапазон температур для уплотнения смеси после укладки.

Не позднее, чем за 56 дней до начала строительства, Подрядчик должен представить Инженеру на одобрение в письменной форме стандартную формулу для каждой смеси в сопровождении с данными лабораторных испытаний, образцов и источников получения составляющих компонентов, а также информацию о зависимости между пластичностью асфальтобетона и температурой. Подрядчик должен использовать только стандартную формулу смеси для производства каждой битумоминеральной смеси. Никакие изменения стандартной смеси или изменения источников поступления составляющих материалов не вносятся до тех пор, пока Инженеру не будет представлена Подрядчиком в письменной форме информация о предлагаемых изменениях с необходимыми сопутствующими данными и пока не будет получено одобрение Инженера.

Если формула стандартной смеси окажется неудовлетворительной, Подрядчик представляет Инженеру на рассмотрение и одобрение до начала производства новую стандартную формулу смеси вместе с подтверждающими данными испытаний.

Каменный материал должен быть условно принят или отклонен в хранилища на месте расположения смесительного оборудования. Перемешанный готовый материал испытывается на соответствие стандартной смеси после укладки и перед уплотнением.

Если формула стандартной смеси включает добавки, их источники должны быть одобрены Инженером. Добавки примешиваются в объеме, определенном Подрядчиком и одобренном Инженером, на основании лабораторного анализа и лабораторных процедур приготовления смеси. Содержание добавок должно быть подтверждено полевой лабораторией в ходе строительства. Используются подходящие способы введения добавок в смеси по ходу производства или другие одобренные методы.

Процедуры, установленные выше, должны быть соблюдены при разработке каждой новой формулы стандартной смеси.

# ПОКРЫТИЕ ДОРОГИ

Для верхнего слоя покрытия  необходимо использовать ЩМА-20 на битуме БНД 60/90, для нижних слоев покрытий горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон  марки1, для верхнего слоя основания – высокопористый крупнозернистый асфальтобетон.

# 806	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

A	Материалы

1)	Требования к щебеночно-мастичным асфальтобетонным смесям и   асфальтобетону

Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон должны соответствовать требованиям ГОСТ 31015.

Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси (далее - смеси) и щебеночно-мастичный асфальтобетон (далее - асфальтобетон) в зависимости от крупности применяемого щебня подразделяют на виды:

ЩМА-20 -с наибольшим размером зерен до 20мм;

ЩМА-15-                                                           15мм;

ЩМА-10-                                                           10мм.

Смеси должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 31015 по технологической документации, утвержденной в установленном порядке предприятием-изготовителем.

Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны соответствовать указанным в таблице 8-2.

Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов, применяемых в конкретных дорожно-климатических зонах, должны соответствовать указанным в табл. 8-3.

Смеси должны выдерживать испытание на сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси.

Смеси должны быть устойчивыми к расслаиванию в процессе транспортирования и загрузки-выгрузки. Устойчивость к расслаиванию определяют в соответствии с приложением В ГОСТ 31015 по показателю отекания вяжущего, который должен быть не более 0,20 % по массе. При подборе состава смеси рекомендуется, чтобы показатель отекания вяжущего находился в пределах от 0,07 % до 0,15 % по массе.

Смеси должны быть однородными. Однородность смесей оценивают коэффициентом вариации показателей предела прочности при сжатии при температуре 50 °С, который должен быть не более 0,18.

Температура смесей в зависимости от применяемого битумного вяжущего при отгрузке потребителей и при укладке должна соответствовать значениям, указанным в табл. 8-4.

Таблица 8-2

в %

| Вид смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| ЩМА-10 | - | - | 100-90 | 40-30 | 29-19 | 26-16 | 22-13 | 20-11 | 17-10 | 15-10 |
| ЩМА-15 | - | 100-90 | 60-40 | 35-25 | 28-18 | 25-15 | 22-12 | 20-10 | 16-9 | 14-9 |
| ЩМА-20 | 100-90 | 70-50 | 42-25 | 30-20 | 25-15 | 24-13 | 21-11 | 19-9 | 15-8 | 13-8 |

Примечание - При приемосдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по контрольным ситам в соответствии сданными, выделенными жирным шрифтом

Таблица 8-3

| Наименование показателя | Значение показателя для IV, V дорожно- климатических зон |
| --- | --- |
| Пористость минеральной части, % | От 15 до 19 |
| Остаточная пористость, % | От 2,0 до 4,5 |
| Водонасыщение, % по объему: образцов, отформованных из смесей вырубок и кернов готового покрытия, не более | от 1,5 до 4,0 |
| Предел прочности при сжатии,МПа, не менее: при температуре20 °С при температуре 50 °С | 2,5 0,70 |
| Сдвигоустойчивость: коэффициент внутреннего трения, не менее сцепление при сдвиге при температуре 50 °С, МПа, не менее | 0,94 0,20 |
| Трещиностойкость предел прочности на растяжение при раскопе лри температуре 0°С, МПа: не менее не более | 3,0 6,5 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее | 0,75 |

Примечания:

1  Для ЩМА-10 допускается снижать нормы коэффициента внутреннего трения на   0,01 по абсолютной величине.

2  При использовании полимерно-битумных вяжущих допускается снижать нормы

сцепления при сдвиге и предела прочности на растяжение при расколе на 20 %.

Таблица 8-4

| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при температуре 25 *С | Температура, °С |  |
| --- | --- | --- |
|  | при отгрузке | при укладке, не менее |
| От 40 до 60 включ. | от 160 до 175 | 150 |
| Св. 60 до 90 включ. | от 155 до 170 | 145 |
| Св. 90 до 130 включ. | от 150 до 165 | 140 |

Смеси и асфальтобетон в зависимости от величины суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф) в применяемых материалах, используют при:

Аэфф до 740 Бк/кг - для строительства дорог без ограничений;

Аэфф до 1500 БК/кг - для строительства дорог вне населенных пунктов и зон перспективной застройки.

2)	 Требования к исходным материалам

Щебень из плотных горных пород и щебень из металлургических шлаков, входящий а состав смесей: должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 Для приготовления смесей и асфальтобетонов применяют щебень фракции, от 5 мм до 10 мм, свыше 10 мм до 15 мм, св. 15 мм до 20 мм, а также смеси фракций от 5 мм до 20 мм и от 5 мм до 20 мм. Марка по дробимости щебня из изверженных и метаморфических горных пород должна быть не менее 1200, из осадочных горных пород, гравия и металлургических шлаков - не менее 1000, марка щебня по истираемости должна быть И I. Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F50.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в щебне должно быть не более 15 % по массе.

Содержание дробленых зерен в применяемом щебне из гравия должно быть не менее 85 % по массе.

Песок из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736; марка по прочности песка должна быть не ниже 1000; содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания, - не более 0,5 %, при этом содержание зерен мельче 0,16 мм (в том числе пылевидных и глинистых частиц в этой фракции) не нормируется.

Минеральный порошок должен соответствовать требованиям ГОСТ 16557. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применять взамен минерального порошка в количестве до 50 % зерен из отсевов дробления горных пород мельче 0,16 мм. Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, в отсевах дробления должна быть не более 0,5 %. Другие техногенные отходы промышленного производства (золы, уноса, цементная пыль и т.п.) допускается использовать в качестве минерального порошка только после подтверждения их пригодности предварительными испытаниями.

В качестве стабилизирующей добавки применяют целлюлозное волокно или специальные гранулы на его основе, которые должны соответствовать требованиям технической документации предприятия-изготовителя.

Целлюлозное волокно  должно иметь ленточную структуру нитей длиной от 0,1 мм до 2,0 мм. Волокно должно быть однородным и не содержать пучков, скоплений нераздробленного материала и посторонних включений. По физико-механическим свойствам целлюлозное волокно должно соответствовать значениям, указанным в табл. 8-5

Таблица 8-5

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Влажность, % по массе, не более | 8,0 |
| Термостойкость при температуре 220 °С по изменению массы при прогреве, %, не более | 7,0 |
| Содержание волокон длиной от 0,1 мм до 2,0 мм, %, не менее | 80 |

Допускается применять  другие стабилизирующие добавки, включая полимерные или иные волокна с круглым или удлиненным поперечным сечением нитей длиной от 0,1 мм до 10,0 мм, способные сорбировать (удерживать) битум при технологических температурах, не оказывая отрицательного воздействия  на вяжущее и смеси. Обоснование пригодности стабилизирующих добавок и оптимального их содержания в смеси устанавливают посредством проведения испытаний ЩМА по ГОСТ 12801 и устойчивости к расслаиванию смеси в соответствии с ГОСТ 31015.

В качестве вяжущих применяют битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245, а также модифицированные, полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) и другие битумные вяжущие с улучшенными свойствами по нормативной и технической документации, согласованной и утвержденной заказчиком в установленном порядке.

Для IV-V дорожно-климатической зоны рекомендуется применять битумные вяжущие с глубиной проникания иглы (0,1 мм) при температуре 25 °С, - 40-90. При этом более вязкие битумы и полимербитумные вяжущие рекомендуется применять на дорогах с более высокой интенсивностью движения.

Исходные материалы должны быть одобрены Инженером.

3) 	Подбор состава щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси

Состав щебеночно-мастичной смеси подбирают исходя из заданной проектом (контрактом) толщины устраиваемого слоя в соответствии с табл. 8-6

Таблица 8-6

| Виды ЩМА | ЩМА-10 | ЩМА-15 | ЩМА-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемая толщина слоя, см | 2,0-4,0 | 3,5-5,0 | 4,0-6,0 |

На первом этапе определяют качество исходных минеральных материалов и битумного вяжущего и устанавливают их соответствие требованиям, п.2 настоящей спецификации.

На втором этапе подбирают рациональное соотношение компонентов смеси, при котором обеспечиваются требования п.1 настоящей спецификации.

Предварительно составы смесей назначают в соответствии с табл. 8-7.

Минеральную часть подбирают таким образом, чтобы кривая зернового состава расположилась в зоне, ограниченной предельным кривыми, и была плавной.

При подборе зернового состава смеси следует учитывать количество зерен мельче 0,071 мм в песке из отсева дробления и условиях их частичного удаления из сушильного барабана системой пылеулавливания. При сухой системе следует предусмотреть дозирование циклонной пыли в смесительную установку вместе с минеральным порошком; при мокрой - удаленную из смеси пыль необходимо пополнить дополнительным количеством минерального порошка.

Таблица 8-7

| Материал | Потребность в материалах, % по массе для щебеночно-мастичного асфальтобетона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЩМА-10 | ЩМА-15 | ЩМА-20 |
| Щебень фракций, мм: 5-10 10-15 15-20 | 60-70 | 15-25 40-60 | 10-15 20-30 30-50 |
| Песок из отсевов дробления | 10-30 | 5-20 | 5-15 |
| Минеральный порошок | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Битум или ПБВ | 6,5-7,5 | 6,0-7,0 | 5,5-6,0 |
| Стабилизирующая добавка | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 |

На основе рекомендаций табл.8-7 в лаборатории готовят пробный замес массой 3 кг. Пробу горячей смеси испытывают на стекание вяжущего по методике, изложенной в ГОСТ 31015. При показателе стекания выше 0.2% увеличивают содержание стабилизирующей добавки на 0,05-0,1% или уменьшают количество битума; при меньшем показателе из приготовленной смеси формуют два-три образца комбинированным способом уплотнения в соответствии с ГОСТ 12801, по которым определяют остаточную пористость и пористость минерального остова.

Если остаточная пористость не соответствует нормируемому значению, то по полученным характеристикам вычисляют требуемое содержание битума Б (% по массе).

Б=Vпорм−Vпор0ρбρmмгдеVпорм−пористостьминеральнойчасти,%;Vпоро−требуемаяостаточнаяпористостьасфальтобетона,%;ρб−истиннаяплотностьбитума,гсм3;ρmм−средняяплотностьминеральнойчасти,гсм3

С рассчитанным количеством битума вновь готовят смесь, определяют показатель стекания вяжущего, формуют два или три образца и определяют остаточную пористость или водонасыщение асфальтобетона. Если остаточная пористость и показатель водонасыщения составят 1,5-3,5 %, то рассчитанное количество битума принимается за основу. В противном случае повторяют процедуру подбора содержания вяжущего.

По последнему рецепту готовят такой замес смеси, которого было бы достаточно для получения необходимого для определения физико-механических свойств ЩМА количества образцов.

Определение физико-механических свойств проводят в соответствии с ГОСТ 12801.

Подбор состава асфальтобетонной смеси завершен, если все показатели свойств асфальтобетонных образцов будут отвечать предъявляемым требованиям табл. 8-3.

Состав смеси, подобранный в лаборатории, должен быть апробирован на асфальтобетонном заводе и скорректирован по результатам испытания пробных замесов.

Состав смеси должен быть одобрен Инженером.

Б 	Требования к проведению работ

1) 	Приготовление щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей

Смеси ЩМА приготавливают в стандартных асфальтосмесительных установках, оборудованных смесителями принудительного перемешивания, путем смешения щебня, песка из отсевов дробления, минерального порошка и битума, а также стабилизирующих добавок в виде волокон или полимеров

При приготовлении щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси необходимо как можно точнее выдерживать проектный состав. Погрешность дозирования компонентов при приготовлении смеси не должна превышать:

- для щебня ± 2 %;

- минерального порошка и битума ±1,5 %;

- добавки волокон ± 5 % массы соответствующего компонента;

Технологический процесс приготовления смеси в смесителях периодического действия включает следующие основные операции:

-подготовку минеральных материалов (подача и предварительное дозирование, высушивание и нагрев до требуемой температуры, пофракционное дозирование);

-подачу холодных минерального порошка и стабилизирующей добавки,   дозирование их перед введением в смесители;

-подготовку битума (разогрев и подача при необходимости из битумохранилища в битумоплавильню, выпаривание содержащейся в нем влаги и нагрев до рабочей температуры, в необходимых случаях введение поверхностно-активных веществ и других улучшающих добавок, дозирование перед податей в мешалку смесителя);

-«сухое» перемешивание горячих минеральных материалов с холодным

минеральным порошком к стабилизиоующей добавкой;

- перемешивание минеральных материалов с битумом и выгрузку готовой асфальтобетонной смеси в накопительный бункер или автомобили-самосвалы.

При приготовлении смеси в смесителях непрерывного действия нет необходимости в отдельном дозировании горячих минеральных материалов, а нагрев и перемешивание минеральных материалов с битумом и стабилизирующей добавкой осуществляются в одном сушильно-смесительном барабане.

Температура нагрева смеси песка и щебня должна быть на 25-30 °С выше требуемой температуры готовой асфальтобетонной смеси, приведенной в табл. 8-4. По сравнению с приготовлением традиционных асфальтобетонных смесей для плотного асфальтобетона нагрев минеральных материалов в сушильном барабане рекомендуется повысить примерно на 10-20 °С.

В случае применения поверхностно-активных веществ или активированных минеральных порошков температуру нагрева минеральных материалов рекомендуется снижать на 10-20 °С.

Фракционированные горячие материалы в смеси дозируют исходя из проектного зернового состава смеси. Для перевода проектной формы зерен, ШМА к квадратной форме отверстий грохотов следует использовать переводную табл. 8-8.

Окончательное содержание дозируемых фракций уточняется по результатам испытаний пробного замеса смеси, полученного на конкретной смесительной установке

Стабилизирующая добавка волокон целлюлозы, представленная в виде пропитанных битумом и спрессованных гранул, автоматически подается в смеситель из силосного склада через весовой или объемный дозатор по специально оборудованной линии. Свободные волокна целлюлозы после соответствующего механического распушивания вдуваются непосредственно в смесительную камеру с помощью компрессора, а дозирование осуществляется по времени открытия и закрытия клапана.

Таблица 8-8

| Соответствие размеров отверстий сит, мм |  |
| --- | --- |
| круглых | квадратных |
| 40,0 | 31,5 |
| 35,0 | 28,0 |
| 30,0 | 24,0 |
| 25,0 | 20,0 |
| 20,0 | 16,0 |
| 15,0 | 12,0 |
| 10,0 | 8,0 |
| 5,0 | 4,0 |

Стабилизирующая добавка вводится в мешалку современной асфальтосмесительной установки циклического действия на разогретый каменный материал или перед подачей минерального порошка, или вместе с ним, предусматривая «сухое» перемешивание в течение 15-20 с. При последующем «мокром» перемешивании смеси с битумом в течение 10-20 с стабилизирующая добавка должна равномерно распределиться в асфальтовом вяжущем веществе.

Продолжительность перемешивания смеси определяется техническими параметрами смесительной установки, степенью изношенности лопастей мешалки и в конечном счете должна обеспечивать равномерное распределение всех компонентов, включая волокна, и полное обволакивание дискретных зерен минерального материала битумом.

Температура готовых асфальтобетонных смесей при выходе из смесителя должна соответствовать требованиям табл. 8-4.

Основным критерием при контроле качества приготовления смесей для щебеночно-мастичного асфальтобетона является соблюдение проектного состава, особенно содержания битума. Косвенным показателем содержания битума может служить величина водонасыщения в образцах, которые формуются на асфальтобетонном заводе.

Второй важной характеристикой качества приготовления смесей является показатель стекания вяжущего. Превышение его нормируемой величины может привести к налипанию асфальтобетонной смеси на кузова автомобилей-самосвалов.

В	Укладка и уплотнение щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси

Горячая щебеночно-мастичная смесь укладывается и уплотняется как стандартная смесь обычными асфальтоукладчиками и гладковальцовыми катками. Укладку рекомендуется производить по возможности на полную ширину проезжей части асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, оснащенными автоматическими системами обеспечения ровности и поперечного уклона.

После прохода асфальтоукладчика на поверхности уложенного слоя ЩМА не должно быть трещин, раковин, нарушения сплошности и других дефектов. Замеченные дефекты можно исправить вручную до начала уплотнения слоя катками путем добавления и разравнивания горячей смеси в этих местах.

Однако следует иметь в виду, что липкость смесей ЩМА значительно выше, чем обычных смесей для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128. Для ручных работ щебеночно-мастичная смесь «тяжелая».

Для получения ровной поверхности слоя необходимо обеспечивать непрерывность кладки щебе- ночно-мастичной смеси. Рекомендуемая скорость укладки не менее 2-3 м/мин и зависит от поставки асфальтобетонной смеси к асфальтоукладчикам.

При непродолжительных перерывах в доставке смеси ее не рекомендуется полностью вырабатывать из бункера асфальтоукладчика. Бункер всегда должен быть заполнен не менее чем на 25 %. В случае вынужденной остановки асфальтоукладчика на 15-20 минут оставшуюся смесь из бункера необходимо переместить в обогреваемую шнековую камеру, так как смеси ЩМА при охлаждении затвердевают быстрее, чем стандартные асфальтобетонные смеси.

При продолжительных перерывах поступления смеси с АБЗ следует израсходовать всю смесь, находящуюся в бункере, в шнековой камере и под плитой асфальтоукладчика.

Особое внимание необходимо уделять устройству «холодных» продольных и поперечных стыков при сопряжении укладываемых полос. Поперечные сопряжения должны быть перпендикулярны оси дороги. Края ранее уложенной полосы обрубают вертикально и смазывают битумом или битумной эмульсией. Холодный, поперечный стык необходимо прогреть, установить укладчик таким образом, чтобы вибро-ллита находилась над краем ранее уложенного слоя покрытия, затем наполнить шнековую меру горячей смесью.

Для уплотнения слоев ЩМА наиболее пригодны тяжелые гладковальцовые катки массой 8-10 т, стальные вальцы которого смачиваются в процессе укатки мыльным раствором, водно-керосиновой эмульсией или водой. Катки на пневматических шинах применять не рекомендуется, так как при высоких температурах возможно налипание битума ЩМА к резине шин. Только на заключительной стадии уплотнении при хорошо разогретых шинах возможно их использование.

Уложенный слой ЩМА следует уплотнять при максимальной температуре тяжелыми гладковальцовыми катками статического действия, которые должны двигаться короткими захватками со скоростью 5-6 км/ч как можно ближе к асфальтоукладчику.

При наличии поперечных сопряжений и продольных «холодных» стыков уплотнение следует начинать с них. Для сопряжения слоя с «холодной» полосой необходимо, чтобы свой первый проход каток осуществлял по ранее уложенной полосе укладки, перекрывая свежеуложенный слой на ширину 20-30 см. Перед катком в непосредственной близости от асфальтоукладчика должен постоянно находиться рабочий, задача которого сдвигать лишнюю смесь с «холодной» полосы на уплотняемый свежеуложенный слой горячей смеси.

В процессе уплотнения катки должны двигаться по укатываемой полосе челночно от ее краев к оси дороги, а затем от оси к краям, перекрывая каждый след на 20-30 см. Первый проход необходимо начинать, отступив от края покрытия на 10 см. Края уплотняются после первого прохода катка по всей длине полосы. Схема укатки должна обеспечивать равномерное уплотнение по всей ширине укатываемого полотна, что достигается одинаковым числом проходов катков по одному следу.

Уплотнять слой ЩМА катком с включенной вибрацией не рекомендуется, а при температуре щебеночно-мастичной смеси ниже 100 °С, укладке смеси на жесткое основание, а также устройстве тонких слоев ЩМА - запрещается. Слои увеличенной толщины допускается уплотнять с вибрацией только при достаточно высокой температуре смеси после одного прохода по одному следу гладковальцевого катка статического действия для эффективного уплотнения достаточно 1-2 проходов.

Очень важно осуществлять быстрое уплотнение ЩМА при температурах не ниже 80 °С, особенно при устройстве гонких слоев покрытий, так как их охлаждение происходит быстрее. За одним асфальтоукладчиком должны находиться, как правило, два тяжелых гладковальцовых катка статического действия. Требуемая степень уплотнения слоя ЩМА обычно достигается за 4 прохода катка по одному следу.

Основной критерий качества щебеночно-мастичного асфальтобетона в слое - водонасыщение или остаточная пористость образцов-кернов, которые отбирают не раньше чем через сутки после укладки и уплотнения слоя. Не рекомендуется определять коэффициент уплотнения слоев из щебеночно-мастичного асфальтобетона. При расчете коэффициента уплотнения по требованию заказчика нужно иметь в виду, что этот показатель характеризуется низкими повторяемостью и воспроизводимостью (ИСО 572-2-94), Вследствие малой толщины слоя и высокого содержания щебня возрастает неоднородность свойств переформованных лабораторных образцов как по плотности, так и по показателям водонасыщения.

# 807	ПОКРЫТИЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

### А         Материалы для асфальтобетона

### Битум, подобранный по пенетрации

- Для приготовления смесей применяют битумы нефтяные дорожные вязкие, отвечающие требованиям ГОСТ 22245, марок БНД 90/130  и  БНД 60/90.

- Таблица 8-9  Норма для битума

| - Наименование показателя | - БНД 60/90 | - БНД 90/130 |
| --- | --- | --- |
|  | ОКП 02 5612 0112 | ОКП 02 5612 0113 |
| Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°С при 0°С, не менее Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже Растяжимость, см, не менее: при 25°С при 0°С Температура хрупкости, °С, не выше Температура вспышки, °С, не ниже Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более | 61-90 20 47 55 3,5 -18 230 5 | 91-130 28 43 65 4,0 -20 230 5 |
| Индекс пенетрации | От - 1,0 до +1,0 |  |

2) 	Каменный материал

Щебень из плотных горных пород и гравий, щебень из шлаков, входящий в состав смесей, по зерновому составу, прочности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, содержанию глины в комках должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344. Содержание зерен пластинчатой формы в щебне и гравии должно быть не более 15% по массе.

Таблица 8-10 Физико-механические показатели щебня и песка

| Наименование показателя | Асфальто-бетон марки 1 |
| --- | --- |
| Щебень Марка не ниже: по дробимости: а) щебня из изверженных и метаморфических горных пород б) щебня из осадочных горных пород | 1200 1000 |
| по истираемости: а) щебня из изверженных и метаморфических горных пород б) щебня из осадочных горных пород по морозостойкости для всех видов щебня и гравия для V дорожно-климатической зоны | И1 И2 F 50 |
| Песок Марка по прочности песка из отсевов дробления породных пород и гравия Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более | 800 0,5 |

Горячий асфальтобетон плотный,  марка 1 тип Б

Остаточная пористость в плотном асфальтобетоне св.2,5 до 5,0%.

Тип Б содержит щебень св.40 до 50%.

Горячий асфальтобетон пористый,  марка 1

Остаточная пористость в пористом асфальтобетоне св.5 до 10,0%.

Горячий асфальтобетон высокопористый,  марка 1

Остаточная пористость в высокопористом асфальтобетоне св.10 до 18,0%.

Таблица 8-11    Зерновой состав минеральной части смеси и асфальтобетона для

верхних   слоев покрытий

В процентах по массе

| Типы асфальтобетона | Размер зерен, мм, мельче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 | 0,071 |
| плотного асфальтобетона Тип Б | 90-100 | 75-100 | 64-100 | 52-100 | 40-60 | 28-60 | 16-60 | 10-60 | 8-37 | 5-20 | 2-8 |

Примечание:  При приемосдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по контрольным ситам в соответствии с данными, выделенными жирным шрифтом

Таблица 8-12    Зерновой состав минеральной части смеси и асфальтобетона

для нижних слоев покрытий и оснований

В процентах по массе

| Размер зерен, мм, мельче | Пористый | Высокопоритвый |
| --- | --- | --- |
| 5,0 | От 40 до 60 | От 40 до 60 |
| 0,63 | От 10 до 60 | От 10 до 60 |
| 0,071 | От 0 до 8 | От 4 до 8 |

Таблица 8-13   Физико-механические показатели для IV-V дорожно-

климатической зоны

| Наименование показателя | Значение для асфальтобетона |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупнозерн. пористый и высокопористый | Мелкозерн. Плотный, тип Б |
| Предел прочности при сжатии при температуре 50оС, МПа, не менее | Не норм. | 1,3 |
| Предел прочности при сжатии при температуре 20оС, МПа | Не норм. | 2,5 |
| Предел прочности при сжатии при температуре 0оС, МПа, не более | Не норм. | 13,0 |
| Водостойкость, не менее При длительном водонасыщении | Не норм. | - 0,6 |

Таблица 8-14 Водонасыщение плотного асфальтобетона из горячих смесей

в процентах по объему

| Тип асфальтобетона | образцов, отформо-ванных из смеси | вырубок и кернов готового покрытия, не более |
| --- | --- | --- |
| Тип Б | от 1,5 до 4,0 | 4,5 |

Пористость минеральной части асфальтобетона из горячих смесей должна быть, не более

плотных типов -19%,

Пористый – 23%,

Высокопористый – 24%.

Таблица 8-15 	Температура горячих смесей при отгрузки потребителю и на склад

в зависимости от показателей битумов

| Температура смеси, оС, в зависимости от показателя битума |  |
| --- | --- |
| Глубины проникания иглы толщиной 0,1 мм при 25оС, мм |  |
| 61-90 | 91-130 |
| От 145 до 155 | От 140 до 150 |

Подрядчик предпринимает все необходимые меры для того, чтобы предотвратить отделение каменного материала в кучах, где они хранятся. Хранилища строятся горизонтальными слоями и не должны превышать 1,5м в высоту.

### Минеральный порошок

Минеральный порошок входящий в состав смесей и асфальтобетонов должен отвечать требованиям СТ РК 1276-2004

Таблица 8-16

| Наименование показателя | Нормы для порошка |
| --- | --- |
| Зерновой состав, % по массе, не менее: мельче 1,25мм мельче 0,315мм мельче 0,071мм Пористость, % по объему, не более Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % по объему, не более: | 100 90 80 30 |
| при содержании глинистых примесей в порошке не более 5% (полуторных окислов Al2O3+Fe2O3 не более 1,7 по массе) при содержании глинистых примесей в порошке не более 15% (полуторных окислов Al2O3+Fe2O3 не более 5% по массе) Показатель битумоемкости, г, не более: при содержании глинистых примесей в порошке не более 5% (полуторных окислов Al2O3+Fe2O3 не более 1,7 по массе) при содержании глинистых примесей в порошке не более 15% (полуторных окислов Al2O3+Fe2O3 не более 5% по массе) Влажность, % по массе, не более | 1,5 2,5 50 65 0,5 |

### Б      Укладка и уплотнение асфальтобетона

Нагревание и температура битума и каменного материала при смешивании должны соответствовать Пункту 803 Е  данных спецификаций. Подрядчик осуществляет укатку в соответствии с этим Разделом рядом катков таким образом и при таких температурах, которые обеспечат полное указанное уплотнение слоя асфальтобетона и создаст равномерную ровную поверхность без трещин, разрывов и других неприемлемых неровностей поверхности в пределах допустимых отклонений, указанных в данных Спецификациях. Минимальная температура смеси при начале уплотнения должна быть 125С. Минимальная температура после завершения уплотнения должна быть 90.

Содержание вяжущего в стандартной смеси должно быть предложено предварительно Подрядчиком при необходимости с консультацией и одобрением Инженера с последующим испытанием в лаборатории и на строительной площадке.

Плотность каждого слоя асфальтобетона на месте выводится из средней плотности пар образцов на всю толщину слоя с частотой, указанной в Плане контроля качества по проекту, причем образцы берутся как минимум по одной паре на каждый календарный день, когда проводятся асфальтобетонные работы.

Коэффициент  уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды для пористого и высоко пористого асфальтобетона из горячих смесей должен быть не ниже   0, 98, плотных  -0,99.

Полевые испытания должны определить минимальное количество, тип и состояние катков, требуемых для уплотнения смеси до требуемой плотности, пока она находится в рабочем состоянии. Постоянно в ходе укладки асфальтобетона  Подрядчик должен обеспечить, чтобы наличие уплотняющего оборудования не падало ниже минимального уровня.

# 808	ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ

## А	Материалы для подгрунтовки покрытия и основания

1) 	Подгрунтовка основания

Вяжущим для подгрунтовки щебеночного основания должен быть медленно густеющий разжиженный битум или катионоактивная медленно распадающаяся битумная эмульсия в соответствии с Разделом 200 данных Спецификаций. Глубина проникновения подгрунтовки должна составлять от 5 до 10 мм, чтобы на поверхности оставалась лишь тонкая пленка. Проникновение подгрунтовки должно быть таким, чтобы поверхность была сухой в течение 24 часов.

Руководство по использованию разных видов по вязкости и объем распыления приведены в Таблице 8 - 17.

Таблица 8-17 Руководство по типам битумов по вязкости и объему распыления для подгрунтовки

| Пористость поверхности | Стандартные материалы | Кинематическая вязкость при 60°С (сантистоков) | Объем распыления (л/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкая пористость | дорожное основание из оптимальной смеси камня, гравия и стабилизированных гранулированных материалов | 30-60 | от 0,6 до 0,9 |
| Средняя пористость | механически укрепленные грунтовые основания с пылеватыми вяжущими | 70- 140 | от 0,9 до 1,2 |
| Высокая пористость | любой материал, который может уплотняться до плотной поверхности и который создает открытую текстуру после уплотнения | 250-500 | от 1,2 до 1,5 |

Для поверхностей с низкой пористостью может потребоваться вязкость в пределах 10 - 15 центистоксов при температуре 60°С, что предполагает использование специальных подгрунтовок. Эмульсии в качестве подгрунтовки могут также потребовать дополнительного растворения в воде 1:1 с увеличением объема распыления, а для поверхностей с очень низкой пористостью может потребоваться использование более разжиженных смесей и использовать многократное распыление при более низком объеме распыления. Несмотря на то, что Таблица 8-10 дает общее руководство по фактическому выбору, вид подгрунтовки должнен быть определен путем испытаний на площадке, одобренных Инженером.

2)	Подгрунтовка покрытия

Вяжущим для подгрунтовки покрытия должна быть катионоактивная быстрораспадающаяся битумная эмульсия (ЭБК-1), в соответствии с требованиями

Раздела 200 данных Спецификаций, а также ГОСТ 18659. Количество розлива вяжущего должно быть определено с помощью испытаний на строительной площадке, в зависимости от погодных условий и существующей поверхности покрытия, в пределах 0,1 до 0,4 л/м2 при непрерывном слое покрытия поверхности.

## Б       Подготовка поверхностей

Подрядчик тщательно очищает поверхность, на которую будет производиться распыление, путем сметания мусора механическими метлами и/или промывания или другими одобренными средствами. Все остатки грунта и несвязанные и инородные материалы должны быть удалены.

Все несвязанные материалы сметаются с Работ, чтобы освободить полную ширину слоя.

Подгрунтовка основания и покрытия не должна наноситься на влажную поверхность или во время пыльной бури или в дождливую, туманную, ветреную погоду или при температуре в тени менее 100C за исключением случаев, когда непосредственно перед нанесением подгрунтовки на несвязанные фракционированные материалы готовая поверхность несвязанного слоя будет слегка равномерно смочена водой. Застаивание или насыщение слоя водой не допускается. Вода должна распыляться на поверхности малыми дозами, чтобы достичь требуемого состояния. Вся вода, оставшаяся на поверхности, должна быть оставлена для высыхания, после чего можно наносить подгрунтовку.

Поверхность, на которую будет производиться распыление, проверяется по рейке, на выпуклость и по уровню и корректируется, доводится до необходимого уровня качества и получает одобрение Инженера до того, как будет применен какой-либо битумный распылитель. Непосредственно перед началом всех операций по распылению битума Подрядчик просит одобрения Инженера для поверхности, на которую будет распыляться битум.

## Нанесение подгрунтовки

Как только будет завершена подготовка поверхности, как указано в Разделе 800 данных спецификаций, и после одобрения ее Инженером, начинается нанесение подгрунтовки в указанном объеме. Нанесение производится не позднее, чем через 4 часа после того, как будет одобрена подготовка поверхности.

Количество используемого вяжущего вещества должно дать полное покрытие поверхности с небольшими участками со следами стекания вещества. Если указанный объем для нанесения окажется неправильным, Подрядчик должен немедленно прекратить нанесение материла и сообщить Инженеру. Инженер должен дать инструкцию по измененному объему нанесения материала.

Край площади, на которую производится нанесение материала обозначивается линией бечевки или проволоки, прикрепленной с интервалами не более 15 м на прямых и 7,5 м на кривых участках.

Битум наносится распределителем с постоянным давлением с минимальной вместимостью 4.000 литров, соответствующим требованиям Раздела 800 данных спецификаций. Нанесение материала вручную разрешается только по усмотрению Инженера на небольших участках или для корректировки участков с нарушениями, такими как те, которые произошли из-за блокировки насадки.

Насадки приспосабливаются таким образом, чтобы нанесение было равномерным, и до нанесения производится испытание путем нанесения битума на пригодный материал (такой как строительный картон, металлические листы и пр.) или на специальные лотки. Испытания не проводятся на дороге, а весь битум, пролитый на землю, счищается.

Если в ходе нанесения материала забивается насадка или нанесение производится с дефектом, разбрызгивание немедленно прекращается. Вся территория, нанесение на которую не было завершено, доводится до нормального состояния при помощи ручных распылителей. Прежде, чем нанесение будет продолжено, машина должна быть отремонтирована.

Перед началом и остановкой нанесения на полную ширину материала раскладываются листы строительного картона или металла шириной не менее 2 метров, чтобы получился четкий и ровный край.

Металлические листы, используемые для остановки и начала работ, очищаются после каждого использования, а лотки, используемые для испытаний, очищаются в конце каждого дня работы.

Во время нанесения материала все бордюры, элементы дорожного обустройства, оголовки труб, стволы деревьев и им подобные, которые могут быть запачканы разбрызгиваемым битумом, защищаются, а любой предмет, случайно запачканный битумом, очищается необходимым растворителем и приводится в порядок.

## Г          Температура   нанесения

Минимальные температуры для перекачивания, диапазон температур нанесения и максимальные температуры нагревания разжиженных битумов, предусмотренных для использования в Работах, представлены в Таблице 8 - 18.

Таблица 8-18 Температуры для перекачивания, нанесения и нагревания полужидких битумов среднего периода затвердения

| Вещество | Температура (oC ) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальная для перекачки | Минимум для нанесения |  | Максимальная для нагрева |
|  |  | Порционно | Пульверизатором |  |
| СГ 30-70 | 10 | 40 - 50 | 50 - 60 | 65 |
| СГ 70-130 | 25 | 55 - 70 | 65 - 80 | 85 |

*  Эти температуры для нанесения даны лишь в качестве руководства; оптимальная температура нанесения зависит от взаимоотношения между температурой и вязкостью битума, климатических условий и состояния дороги, а также определяется Подрядчиком после одобрения Инженера, Для порционных струйных распылителей вязкость для нанесения должна составлять 70 - 100 центистоков, а для пульверизаторных - 35 - 60 центистоков.

## Д       Затвердение и каменная подсыпка подгрунтовки

Если после нанесения подгрунтовки битумный материал не впитывается в течение периода времени, указанного в Разделе 800 данных спецификаций, или дорога должна быть использована транспортом, то на нее разбрасывается мелкий каменный материал в объеме, требуемом для того, чтобы впитать все излишки битумного материала и защитить обработанную поверхность.

Материал для обработки должен состоять из чистого мелкозернистого щебня, песка или дробленого гравия, свободного от органических примесей, глинистых частиц или других недоброкачественных материалов.

Материал для присыпки разбрасывается таким образом, чтобы ни одно колесо не проехало по непокрытому битумному материалу.

Весь несвязанный материал не покрытой поверхности, включая материал подсыпки, должен быть удален прежде, чем будет нанесен следующий слой битумного материала.

## Е         Допустимые отклонения

Слой нанесения битумного вяжущего по всей ширине каждого нанесения не должен отличаться более, чем на 10% от указанного объема. Средний объем нанесения вяжущего вещества на каждый отдельный проход распылителя должен быть как минимум равным указанному объему. Испытания на поддоне должны проводиться не реже, чем 1 раз в день в ходе подгрунтовки для проверки расчетов, основанных на погружении распылителей.

# 809   ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ БИТУМНЫХ ПОКРЫТИЙ

## A	Фрезерование покрытия

### Общие требования

Если указано на чертежах или содержится в инструкции Инженера, Подрядчик должен удалить существующий асфальтобетон путем фрезерования, кирковки и/или взламывания покрытия, уложить в штабеля и повторно использовать как подстилающий слой  или основание в дорожную одежду с добавлением мелких/крупных фракций по необходимости для удовлетворения требованиям для подстилающего слоя согласно Раздела 700 Спецификаций.

Подрядчик должен провести фрезерование/кирковку на глубину, указанную на чертежах и/или указанную Инженером.

### Оборудование и методы выполнения работ

Подрядчик предоставляет на одобрение Инженера подробное предложение/описание технологии для каждого типа работ и выполняет такие испытания на площадках, которые укажет Инженер, чтобы продемонстрировать пригодность предлагаемого оборудования и методов выполнения работы.

В случае фрезерования оборудование для фрезирования со всеми его приспособлениями и рабочей программой должно быть таким, чтобы сфрезированный материал был размелчен по размеру как можно ближе к требованиям материала для подстилающего слоя с целью повторного использования в подстилающем слое дорожной одежды. До укладки отфрезированного материала, необходимо добавить мелкие/крупные фракции каменного материала для удовлетворения требованиям подстилающего слоя согласно Раздела 700 Спецификаций.

Оборудование для фрезерования должно:

- быть самоходным с автоматическими системами контроля выпуклости, уклона и глубины среза;

- точно проводить профильные срезы вдоль каждого края машины по соотнесению к существующему покрытию;

- быть снабжено механизмом для погрузки и удаления материала, срезанного с поверхности дороги, и для выгрузки его в грузовики, идущие следом;

- иметь эффективные средства для предотвращения попадания пыли в атмосферу.

### Последовательность выполнения операций

В местах, где предполагается фрезерование или взламывание покрытия, оно должно быть аккуратно пропилено по краю срезки или взламывания, чтобы обеспечить получение безупречного строительного шва с последующими материалами покрытия.

В случае фрезерования Подрядчик должен определить количество проходов и глубину каждого прохода, которая необходима для достижения общей глубины фрезирования, и которая должна быть одобрена Инженером. Оборудование должно управляться с такой скоростью, которая позволит создать поверхность в пределах допустимых отклонений, а материалы – в соответствии с требованиями Спецификаций.

### Повторное использование вскиркованных битумных материалов

Подрядчик должен повторно использовать вскиркованные битумные материалы с добавлением требуемых мелких/крупных фракций для удовлетворения требованиям к материалу подстилающего слоя или основания согласно Раздела 700 Спецификаций. Подрядчик должен представить на одобрение Инженера предложения, включая испытания на полигоне, чтобы показать, что свойства слоев покрытия, включающих битумных материал, по меньшей мере эквивалентны свойствам соответствующих материалов, указанных в Контракте.

### Реконструкция покрытия

Если существующие битумоминеральные слои покрытия удаляются полностью, чтобы можно было провести реконструкцию на полную глубину, подстилающие материалы фрезеруются на глубину, достаточную для обеспечения стандартного поперечного сечения для реконструкции, показанного на чертежах. Основание должно быть подготовлено в соответствии с пунктом 514 спецификаций, а покрытие затем восстанавливается в соответствии с чертежами и Разделами 700 и 800 данных спецификаций.

## Б       Ямочный ремонт

### Описание

Эта работа состоит из ремонта существующей поверхности  из битумоминеральной смеси с признаками локальных, прерывистых разрушений в форме выбоин, отслаивания, множественного растрескивания или потери кромочного укрепления. "Ямочный" ремонт распределяются на следующие категории:

### Заделывание ям типа 1

Удаление поврежденной битумоминеральной смеси на  поверхности на глубину до 75мм от поверхности и заполнение ее горячим асфальтобетоном в соответствии с Разделом 800 данных спецификаций.

### Заделывание ям типа 2

Удаление поврежденной битумоминеральной смеси на  поверхности и слоев основания па глубину до 250 мм от поверхности и замена их соответствующими слоями фракционированного щебня в качестве материала для основания в соответствии с Разделами 700 и 800 данных спецификаций.

### Заделывание ям типа 3

Удаление поврежденной битумоминеральной смеси на  поверхности, основания и подстилающего слоя на глубину до 500 мм от поверхности и замена их соответствующими слоями песчано-гравийной смесью для подстилающего слоя и фракционным щебнем для основания в соответствии с Разделами 700 и 800 данных спецификаций. Вскрытое земляное полотно заново уплотняется и подготавливается в соответствии с пунктом 514 спецификаций до реконструкции.

Площадь покрытия, которая должна быть заделана, и тип заделывания для каждого участка должна быть одобрены Инженером.

### Процесс выполнения работ

Прямоугольные площади покрытия, требующие различного рода "ямочных" работ, выявляются Инженером, а Подрядчик должен вынести их границы белой краской, нестираемой транспортом.

Подрядчик производит полевые испытания для того, чтобы определить тип и сочетание оборудования для выемки, укладки и уплотнения, которое лучше всего подойдет для каждого случая, где вероятнее всего потребуются "ямочный" ремонт. Работы по выемке, укладке и уплотнению осуществляются для получения одобрения Инженера.

"Ямочный" ремонт выполняется в соответствии с программой и в соответствии с процедурами безопасности, согласованными заранее еженедельно с Инженером. "Ямочный" ремонт в каждый период времени не должен занимать более одной полосы движения.

Отмеченные площади покрытия разрабатываются в соответствии с их размером и типом "ямочных" работ, содержащихся в инструкции. Подрядчик утилизирует материал из ям таким образом, чтобы это было одобрено Инженером. Площади ям должны иметь ровную форму, перпендикулярные стороны и вертикальные края. Последующие слои отступают на 300 мм со всех сторон во избежание формирования непрерывных вертикальных швов в конструкции дорожной одежды. Дно каждой раскопанной площади должно иметь такое же сечение, которое предусмотрено для завершенной поверхности. Для очистки и высушивания поверхности используются вода и пневматические струи.

После инспекции и одобрения Инженера и в тот же день, когда проводилось раскапывание, площадь, где проводилось раскапывание, заполняется вновь должным образом уплотненными слоями в зависимости от каждого слоя дорожной одежды и типа материала. Перед укладкой асфальтобетона  основание и все стороны разработки покрываются битумом.

Если в ходе инспекции до заполнения выемки Инженер посчитает, что не все материалы ненадлежащего качества были удалены, он может приказать, чтобы раскапывание было продолжено или расширено.

## В       Заделывание трещин

### Заделывание трещин шириной 6-15 мм в покрытиях из битумоминеральных смесей

Работы по заделыванию трещин проводятся в соответствии с программой и в соответствии с процедурами безопасности, согласованными заранее еженедельно с Инженером. Заделывание трещин в каждый конкретный период времени не должно занимать более одной полосы движения.

Подрядчик выявляет и маркирует на участках длиной около 1 км степень растрескивания существующего битумного покрытия. Отдельные трещины обозначаются соответствующими знаками (20 мм х 50 мм) поперек концов

трещины или с интервалом в 5 м, если трещина длиннее 10 м, белой нестираемой краской. Подрядчик должен представить полностью отмеченные трещины Инженеру на одобрение до того, как начать работы по их заделыванию.

До заделывания Подрядчик должен очистить трещины от всей грязи, пыли, растительности, свободных материалов и масел при помощи щеток, механических веников и пневматического выдувания высокого давления. Трещины высушиваются путем обдувания горячим сжатым воздухом без масла.

После того, как трещины тщательно очищены и высушены, они заделываются разжиженным среднегустеющим битумом СГ 70-130, или медленногустеющим битумом  МГ 130-200, нагретым до температуры 80 - 100°С. Для внесения битума в трещину используется распылитель, выдувающий горячий сжатый воздух без наличия масла. В разжиженный  битум может быть добавлен мелкий песок или цементная пыль в таком объеме, чтобы поток битума в трещину оставался непрерывным. Особо необходимо проследить, чтобы битум не наносился на поверхность дороги путем разлива его через специальную металлическую пластинчатую форму, чтобы получилась максимальная ширина 40 мм. Для облегчения доступа заделывающего вещества в трещину может также быть использован деревянный скребок (твердая резиновая пластинка или полоска пластика, прикрепленная к деревянной доске или что-либо подобное). Когда трещина полностью заделана, до того, как битум остынет, наносится подсыпающий слой из крупного песка.

### Заделывание трещин в битумных покрытиях шириной более 15 мм

Подрядчик должен выявить, обозначить степень и указать трещины в существующем покрытии шириной более 15 мм как указано выше, с той разницей, что вместо белой должна быть использована желтая нестираемая краска.

Такие трещины должны быть раскрыты продольно на полную глубину вдоль кромки трещины с использованием электрического режущего оборудования для покрытия, которое должно быть одобрено Инженером. Края таких срезов должны быть прямыми, вертикальными и чистыми. Вся грязь, пыль и несвязанные материалы (включая те, которые получаются в результате срезания), а также растительность внутри трещины должна быть удалена и вычищена при помощи щеток, электрических веников и пневматических выдувателей высокого давления. Трещины высушиваются путем обдува горячим сжатым воздухом без масла. До начала работ по заделыванию трещин Подрядчик должен представить полностью отмеченные участки на одобрение Инженеру.

Бока и дно вскрытой и очищенной трещины обрабатываются горячим разжиженным битумом СГ 70-130, МГ 130-200, площадь трещины затем заделывается горячим асфальтобетоном  в соответствии с Разделом 800 данных спецификаций и уплотняется до таких же стандартов для тех же материалов, используемых в других дорогах на покрытии.

## Г       Выравнивание

### Общие требования

Подрядчик должен выявить и визуально выделить на поверхности существующего покрытия все участки, которые подлежат выравниванию, и получить одобрение Инженера. Выравнивание на глубину до 150 мм осуществляется битумным макадамом в соответствии с данной спецификацией. Выравнивание слоем, толщина которого превышает 150 мм, производится щебнем в соответствии с Разделом 700 Спецификаций. Подрядчик должен представить рабочие чертежи на одобрение Инженера, на которых будут показаны материалы выравнивания и последовательность их укладки.

Подрядчик должен вначале уложить и уплотнить пористый асфальтобетон с минимальным нахлестом 150 мм на участках, где затем будет уложен выравнивающий щебень. Затем Подрядчик удаляет пористый асфальтобетон с целью формирования вертикального шва, на который затем будет уложен выравнивающий щебеночный материал. Перед укладкой выравнивающего щебня Подрядчик должен прорубить дренажные канавки в существующем асфальтобетонном покрытии, где вода может скапливаться на существующих участках понижения. Дренажные канавки должны быть шириной не менее 300 мм и должны доходить до асфальтобетона. Минимальная глубина канавки должна быть достаточной, чтобы обеспечить сток воды, и затем заполняется уплотненным материалом подстилающего слоя в соответствии с Разделом 700 спецификаций. Выравнивающий щебеночный материал должен быть уложен в соответствии с Разделом 700 спецификаций.